171-Ц										05.04.2002року

Про затвердження та введення в дію

“Інструкції по приготуванню і застосуванню

води для охолодження двигунів тепловозів

і дизель-поїздів”

В зв’язку з приведенням нормативної документації щодо ремонту і експлуатації тягового рухомого складу у відповідність до умов роботи залізничного транспорту України

- Н А К А З У Ю :

- Затвердити та ввести в дію “Інструкцію по приготуванню і застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів”, (додається).

- Начальнику Управління справами Грущаку І. М. організувати тиражування “Інструкції по приготуванню і застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів”.

- Начальнику Головного управління локомотивного господарства Сергієнку М. І. забезпечити розсилку “Інструкції по приготуванню і застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів” на залізниці.

- Начальникам залізниць України прийняти до керівництва та подальшого використання в роботі “Інструкцію по приготуванню і застосуванню води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів” та в місячний термін організувати її вивчення причетними працівниками.

- Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальника Головного управління локомотивного господарства Сергієнка М. І.

- Генеральний директор

Укрзалізниці                                                        Г. М. Кірпа

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТРУКЦІЯ

ПО приГОТУВАННЮ та ЗАСТОСУВАННЮ ВОДИ

ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ТЕПЛОВОЗІВ

І ДИЗЕЛЬ-ПОїЗДіВ.

# ЦТ–0047–2002

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО Науково-виробничим підприємством "Дніпротехтранс", м. Дніпропетровськ, Дорожньою хіміко-технічною лабораторією Південно-Західної залізниці, Дорожньою хіміко-технічною лабораторією Придніпровської залізниці.

2  ВНЕСЕНО     Головним управлінням локомотивного господарства.

3  ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО У ДІЮ наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 р.    № 171-Ц

4  на заміну        ЦТЧС-50   від 26.06.1983 р.

Цей нормативний документ не може бути цілком чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.

ЗМІСТ

| 1 | Галузь застосування…………………………………………….... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативні посилання…………………………………………... |  | 2 |
| 3 | Загальні вимоги………………………………………………..… |  | 3 |
|  | 3.1 | Склад і приготування охолоджувальної води…………….. | 3 |
|  | 3.2 | Вимоги до пункту приготування води……………….…….. | 5 |
|  | 3.3 | Загальні вимоги до хімічного контролю охолоджувальної води………………………………………….……………….. | 8 |
| 4 | Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища…………....................................................................... |  | 11 |
| 5 | Методи хімічного аналізу води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів ............................................................ |  | 14 |
|  | 5.1 | Відбір проб…………………………………………………... | 14 |
|  | 5.2 | Визначення лужності…….....………………………………. | 14 |
|  | 5.3 | Визначення загальної твердості……………………...…… | 18 |
|  | 5.4 | Визначення вмісту хлоридів………………...……………… | 22 |
|  | 5.5 | Визначення вмісту нітриту натрію………………………… | 25 |
|  | 5.6 | Визначення вмісту фосфорного ангідриду (фосфатів)…………………………………………………… | 30 |
|  | 5.7 | Визначення вмісту хромового ангідриду…………..……… | 35 |
|  | 5.8 | Визначення вмісту силікату натрію…………....………….. | 37 |
|  | Додаток А. Розрахунок кількості хімікатів для приготування охолоджувальної води…………...………………… |  | 41 |

мІнІстерство транспортУ украЇнИ

ДЕРЖАВНА адмІнІстрацІя ЗАЛІЗНИЧНОГО транспортУ украЇнИ

гОлОвне управлІнНЯ локомотивного ГОСПОДАРСТВА

ІнструкцІя

по приготУВАННЮ ТА ЗАСТОСУВАННЮ водИ

для охОлОдЖенНя двигУНІВ тепловозІв

І  дизель-поЇздІв

Чинний від 2002–04–05.

- ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця Інструкція поширюється на порядок приготування і застосування води для охолодження дизелів тепловозів і дизель-поїздів експлуатаційного парку залізниць.

Ця Інструкція встановлює вимоги до порядку організації робіт з приготування і контролю якості охолоджувальної води, а також лабораторні методи оцінки її якості.

Вода, що застосовується в системах охолодження дизелів тепловозів і дизель-поїздів, повинна бути попередньо оброблена, тобто мати відповідну твердість, бути вивільненою від завислих речовин і містити необхідні протикорозійні присадки.

Застосування води належної якості забезпечує тривалий захист поліметалевої системи охолодження від корозійних і корозійно-ерозійних руйнувань, накипоутворювань і шламовідкладень і забезпечує роботу дизеля без зниження його економічності і показників надійності.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У даній інструкції використані посилання на наступні нормативні документи:

|  | ГОСТ 201-76 | Тринатрийфосфат. Технические условия |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 860-75 | Олово. Технические условия |
|  | ГОСТ 1277-75 | Серебро азотнокислое. Технические условия |
|  | ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 2053-77 | Натрий сернистый 9-водный. Технические условия |
|  | ГОСТ 2263-79 | Натр едкий технический. Технические условия |
|  | ГОСТ 2651-78 | Натрия бихромат технический. Технические условия |
|  | ГОСТ 2652-78 | Калия бихромат технический. Технические условия |
|  | ГОСТ 3118-77 | Кислота соляная. Технические условия |
|  | ГОСТ 3760-79 | Аммиак водный. Технические условия |
|  | ГОСТ 3765-78 | Аммоний молибденовокислый. Технические условия |
|  | ГОСТ 3773-72 | Аммоний хлористый. Технические условия |
|  | ГОСТ 4172-76 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия |
|  | ГОСТ 4198-75 | Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия |
|  | ГОСТ 4201-79 | Натрий углекислый кислый. Технические условия |
|  | ГОСТ 4204-77 | Реактивы. Кислота серная. Технические условия |
|  | ГОСТ 4208-72 | Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия |
|  | ГОСТ 4233-77 | Натрий хлористый. Технические условия |
|  | ГОСТ 4459-75 | Калий хромовокислый. Технические условия |
|  | ГОСТ 4461-77 | Кислота азотная. Технические условия |
|  | ГОСТ 4463-76 | Натрий фтористый. Технические условия |
|  | ГОСТ 5456-79 | Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия |
|  | ГОСТ 5644-75 | Сульфит натрия безводный. Технические условия |
|  | ГОСТ 5839-77 | Натрий щавелевокислый. Технические условия |
|  | ГОСТ 6259-75 | Глицерин. Технические условия |
|  | ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
|  | ГОСТ 10652-73 | Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) |
|  | ГОСТ 12026-76 | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия |
|  | ГОСТ 13078-81 | Стекло натриевое жидкое. Технические условия |
|  | ГОСТ 14091-78 | Красители органические. Хромовый ярко-красный 2С и хромовый темно-синий. Технические условия |
|  | ГОСТ 18300-87 | Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия |
|  | ГОСТ 19906-74 | Нитрит натрия технический. Технические условия |
|  | ГОСТ 20490-75 | Калий марганцовокислый. Технические условия |
|  | ГОСТ 22180-76 | Кислота щавелевая. Технические условия |
|  | ГОСТ 24104-88Е | Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры |
|  | ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования |
|  | ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования |
|  | ТУ 6-09-1678-86 | Фильтры обеззоленные. Технические условия |
| ЦТ-3451-77 (НАОП 5.1.11-1.21.77) |  | Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников химико-технических лабораторий железнодорожного транспорта. МПС СССР |
| ЦМ-4771-90 (НАОП 5.1.11-1.22.90) |  | Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте. МПС СССР |
|  |  | Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для грузчиков предприятий железнодорожного транспорта. МПС СССР, 01.09.78 г. |

- ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 СКЛАД І ПРИГОТУВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ ВОДИ

3.1.1  Для приготування охолоджувальної води може використовуватися:

- конденсат, одержуваний від відпрацьованої пари будь-якої стаціонарної котельної установки;

- вода іонообмінної обробки;

- вода, одержувана методом зворотного осмосу.

Якість вихідної води повинна відповідати наступним вимогам:

- загальна твердість – не більше 0,2 моль/м3;

- вміст хлоридів – не більше 25 мг/дм3;

- загальна лужність – не більше 0,6 моль/м3 по метилоранжу.

3.1.2  Для захисту систем охолодження тепловозів і дизель-поїздів від корозійних і корозійно-ерозійних руйнувань у приготовлену охолоджувальну воду вводять компоненти антикорозійних присадок:

- їдкий натр технічний (NaOH) ГОСТ 2263;

- тринатрійфосфат (Na3PO4·12H2O) ГОСТ 201;

- калію біхромат (K2Cr2O7·2H2O) ГОСТ 2652;

- натрію біхромат (Na2Cr2O7·2H2O) ГОСТ 2651;

- нітрит натрію (NaNO2) ГОСТ 19906;

- скло натрієве рідке (Na2SiО3) ГОСТ 13078.

3.1.3  Норми вмісту компонентів антикорозійних присадок в охолоджувальній воді зазначені в таблиці 1. При приготуванні води необхідно виходити з максимального вмісту компонентів.

Таблиця 1 – Норми вмісту компонентів антикорозійних присадок в охолоджувальній воді

| Нормований показник | Розмір-ність | Охолоджувальна вода з присадкою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нітрито-фосфатна (лужна) | Нітрито-силікатна | Нітрито-фосфато-хроматна | Нітрито-фосфатна (без лугу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Вміст нітриту натрію (NaNO2) | мг/дм3 | 2500-3000 | 1000-1500 | 1500-2000 (–)* | 2500-3000 |
| 2 Вміст фосфорного ангідриду (Р2О5) | мг/дм3 | 15-25 | – | 15-25 | 15-25 |
| 3 Вміст силікату натрію (Na2SiО3) | мг/дм3 | – | 300-600 | – | – |
| 4 Вміст хромового ангідриду (CrО3) | мг/дм3 | – | – | 800-1000 | – |
| 5 Вміст їдкого натру (NaOH) | з розрахунку для одержання необхідного значення лужності |  |  |  |  |

*- допускається для охолоджувальної води двигунів дизель-поїздів Д1, ДР1, ДР1А з блоками із алюмінієвих сплавів

3.1.4  В двигунах тепловозів і дизель-поїздів допускається до застосування охолоджувальна вода з антикорозійними присадками, зазначеними в таблиці 2.

Таблиця №2.

| Серія тепловоза чи дизель-поїзда | Охолоджувальна вода з антикорозійними присадками |
| --- | --- |
| ЧМЕ2, ЧМЕ3, ТЕ10, ТГМ4, ТГМ4А, ТЕМ1 | Нітрито-фосфатна (лужна) |
| 2ТЕ116, ТЕП70, | Нітрито-фосфатна (без лугу) |
| Д1, ДР1, ДР1А, ТЕП60, М62, 2М62, 2М62У | Нітрито-фосфато-хроматна або нітрито-силікатна |
| ТГМ2, ТГМ3, ТГМ23, ТУ2-7, ТГК2 | Нітрито-фосфато-хроматна |

Охолоджувальна вода з іншими видами антикорозійних присадок допускається до застосування тільки з дозволу Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці.

3.2  ВИМОГИ ДО ПУНКТУ приготування ВОДИ.

3.2.1  Для приготування до видачі води на тепловози і дизель-поїзди в залежності від місцевих умов виділяється при екіпірувальному господарстві або в депо відповідне приміщення, обладнане водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією і підведенням пари.

У приміщенні по приготуванню води встановлюються ваги, дерев'яні скрині з кришками, що замикаються, для збереження тринатрійфосфату і нітриту натрію, залізний бачок із краном і кришкою, що замикається, для збереження розчину їдкого натру, і бідони, що щільно закриваються, для збереження біхромату натрію і біхромату калію.

В зимову пору року в приміщенні повинна підтримуватися температура не нижче 15 0С. Підлога приміщення повинна бути водонепроникною, гладкою і мати дренаж для стоку води.

У приміщенні встановлюються чотири баки:

  - бак № 1 – для збору конденсату;

  - бак № 2 – для приготування води;

  - бак № 3 – для видачі води на тепловози і дизель-поїзди;

  - бак № 4 – для збору і нагромадження води з тепловозів і дизель-поїздів при постановці їх на ремонт.

Місткість перших двох баків встановлюється, виходячи з добової витрати води тепловозами даного депо. Місткість бака № 4 розраховується, виходячи з плану ремонту тепловозів і дизель-поїздів.

У цеху поточного ремонту депо додатково встановлюються бак № 3 і бак № 4 для зливу якісної води з водяної системи тепловозів, дизель-поїздів при постановці їх на ремонт.

3.2.2  При експлуатації в депо тепловозів декількох серій з різними видами води для охолодження двигунів встановлюється відповідна кількість баків №№ 2,3,4 для приготування і видачі на тепловози охолоджувальної води з відповідною антикорозійною присадкою. Баки, призначені для приготування і збору води, обладнуються термометрами, змійовиками для підігріву, повинні мати кришки з запорами, крани, встановлені в нижній частині, для видачі води на тепловози і дизель-поїзди, і крани для відбору проб води і конденсату, водомірні стекла з тарованими рейками, крани для спуску шламу і таблички з зазначенням місткості бака і найменуванням розчинів.

Бак № 2 повинен бути обладнаний механічною мішалкою або іншим пристроєм для перемішування води (барботаж, циркуляція).

Перекачування води з бака № 1 у баки №№ 2,3 провадиться відцентровим насосом.

Прогрів і заправлення двигунів тепловозів і дизель-поїздів провадяться водою, підігрітою до температури плюс 40-60 ºС, що подається відцентровими насосами з бака № 3.

Для зручності та безпеки робіт, пов'язаних з приготуванням води, у баків повинні бути передбачені службові площадки, помости, східці і освітлення, що відповідають вимогам техніки безпеки.

3.2.3  Приготування води провадиться в баці № 2 у такий спосіб:

З бака № 1 конденсат перекачується в бак № 2. До заміряної кількості води в баці № 2 додають відповідну кількість компонентів антикорозійної присадки (таблиця 1).

Потрібна кількість хімікатів, що необхідна для приготування певного об'єму води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів, а також для доведення до норми вмісту компонентів присадок у воді системи охолодження двигуна, розраховується відповідно до Додатка А.

Протикорозійні присадки вводяться в бак № 2 у вигляді розчинів, для цього вони попередньо розчиняються окремо в невеликих ємкостях і перед введенням у бак профільтровується через неворсисту тканину. Хімікати вводяться в бак у будь-якій послідовності.

Після введення в бак № 2 протикорозійних присадок вода, нагріта в ньому до температури +40...50 ºС, ретельно перемішується за допомогою механічної мішалки або іншого пристрою протягом 10-15 хвилин до повного розчинення присадок.

3.2.4  З метою ощадливої витрати присадок вода з водяної системи при постановці тепловоза на ремонт, у випадку відповідності поставленим  до неї вимогам по твердості і вмісту хлоридів, збирається в збірний бак № 4 для повторного використання. З бака № 4 після фільтрації воду перекачують у бак № 2 і, в разі потреби, до неї додають відсутні компоненти протикорозійних присадок, або вона розбавляється водою з бака № 1 до одержання якості, що задовольняє вимогам, зазначеним у таблиці 1.

3.2.5  Приміщення й устаткування для приготування води повинні відповідати типовому проекту екіпірувальних пунктів для тепловозів та вимогам будівельних норм і правил до розмірів приміщення та освітлення.

3.2.6  При експлуатації тепловозів і дизель-поїздів на довгих тягових плечах зі значною витратою води у водяній системі двигунів для поповнення її на шляху прямування передбачається запас води в кількості не менше 20 дм3. Цей запас води видається на тепловози і дизель-поїзди в залізні бідони з кришками, що щільно закриваються, та з відповідними написами “Вода отруєна, для пиття непридатна”.

3.2.7  Відповідальними за організацію і керівництво підготовкою води для охолодження двигунів тепловозів, дизель-поїздів і хімічного контролю є в межах залізниці начальники служби локомотивного господарства і дорожньої хіміко-технічної лабораторії; депо і деповської хіміко-технічної лабораторії.

3.2.8  Начальник деповської хіміко-технічної лабораторії зобов'язаний:

- розробити інструкцію з охорони праці при приготуванні і застосуванні води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів та інструкцію з технології приготування води, ознайомити з ними під розпис локомотивні бригади і робітників, що готують воду, вивісити на робочому місці і видати робітникам особисто, під розпис, та встановити контроль за їх виконанням;

- організувати контроль за приготуванням і якістю застосовуваної води на тепловозах і дизель-поїздах.

3.2.9  Бригадир і робітники з приготування води є відповідальними за утримання і роботу пункту з приготування води. Вони зобов'язані:

- своєчасно отримувати хімікати зі складу матеріально-технічного постачання;

- забезпечити тимчасове зберігання хімікатів з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог екологічної безпеки;

- вести облік витрат хімікатів;

- забезпечити своєчасне і якісне приготування води;

- видавати воду на тепловози і дизель-поїзди;

- робити відбір проб протикорозійних присадок, приготовленої води і доставку їх у лабораторію для аналізу.

3.2.10  Машиністи тепловоза і дизель-поїзда зобов'язані забезпечити застосування води для охолодження двигунів згідно з інструкцією, яка діє в депо, не допускаючи застосування для цієї мети непідготовленої води.

3.2.11  Отримання хімікатів, як у сухому, так і у рідкому вигляді провадиться тільки за вагою. Приймання хімікатів тарованим об'ємним посудом забороняється.

3.3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ ВОДИ

3.3.1  Хімічний контроль охолоджувальної води має своєю метою своєчасне виявлення відхилень основних показників якості води від заданих нормами значень. Дані, отримані в результаті контролю, повинні бути точними і своєчасними.

Хімічний контроль у локомотивному депо організується і здійснюється хіміко-технічною лабораторією.

3.3.2  Хімічному контролю підлягають:

- компоненти антикорозійних присадок по п. 3.1.2;

- вихідна вода, відповідно до вимог пункту 3.1.1;

- вода, що видається на тепловоз і дизель-поїзд;

- вода із системи охолодження двигуна в період експлуатації тепловозів і дизель-поїздів;

- вода, що підлягає спуску з водяної системи двигунів при постановці тепловозів і дизель-поїздів на ремонт для можливості повторного її використання.

3.3.3  Хімічний аналіз води провадиться:

- вихідної води – у всіх випадках перед перекачуванням її з бака № 1 у бак № 2;

- води з бака № 2 – після кожного її приготування; води з бака № 3 – один раз у добу;

- води із системи охолодження двигунів поїзних тепловозів і дизель-поїздів – на кожному ТО-3 та поточних ремонтах;

- протикорозійних присадок – при надходженні нових партій на склад збереження.

3.3.4  Проби охолоджувальної води з локомотивів повинні відбирати робітники по відбору проб, передбачені в штаті хіміко-технічної лабораторії депо, або це ставиться в обов'язки локомотивним бригадам розпорядженням начальника служби локомотивного господарства залізниці. Приготування води на екіпірувальних пунктах повинні здійснювати чергові робітники з приготування води.

3.3.5  Проби охолоджувальної води з тепловозів і дизель-поїздів відбираються через спеціально призначені крани. На тепловозах, що не мають таких пробовідбірних пристроїв, їх необхідно встановити по кресленнях, погоджених з Полтавським ПКТБ по ремонту локомотивів.

Відібрані проби піддаються аналізам на визначення твердості, вмісту хлоридів, лужності і вмісту компонентів присадок.

Результати аналізу води заносять у журнали облікової форми ТУ-142 та ТУ-28.

3.3.6  Експлуатаційна придатність охолоджувальної води оцінюється шляхом зіставлення даних аналізу з бракувальними показниками, наведеними в таблиці 3.

При досягненні бракувальних параметрів охолоджувальної води провадиться заміна її в системі охолодження локомотивів.

При заниженому вмісті у воді антикорозійних присадок такі вводяться робітником з приготування води в охолоджувальну систему двигуна тепловоза,  дизель-поїзда у кількостях, розрахованих лабораторією відповідно до Додатку А.

Присадки вводяться в охолоджувальну систему дизеля в розчиненому вигляді.

У випадку перевищення вмісту антикорозійних присадок у воді понад норми, у водяну систему двигуна тепловоза, дизель-поїзда додається зм'якшена вода чи конденсат у кількості, вказаній лабораторією.

Примітка: При наявності слідів нафтопродуктів, що викликають помутніння води в охолоджувальній системі, воду з водяної системи злити й усунути причину, що викликає попадання нафтопродуктів у систему охолодження. Зробити промивання системи гарячим конденсатом.

Таблиця 3 – Норми бракувань охолоджувальної води.

| Бракувальний показник | Розмірність | Охолоджувальна вода з присадками |  |  |  | Метод визначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нітрито-фосфатна (лужна) | Нітрито-силікатна | Нітрито-фосфато-хроматна | Нітрито-фосфатна (без лугу) |  |
| Лужність (по фенолфталеїну) | моль/м3 | менше 1,5 більше 2,5 | менше 1,0 більше 3,0 | більше 0,3 | більше 1,0 (більше 0,5**) | п. 5.2 |
| Загальна твердість | моль/м3 | вище 0,3 | вище 0,3 | вище 0,3 | вище 0,3 | п. 5.3 |
| Вміст хлоридів | мг/дм3 | вище 50 | вище 50 | вище 50 | вище 50 | п. 5.4 |
| Вміст нітриту натрію | мг/дм3 | менше 2500 більше 3000 | менше 1000 більше 1500 | менше 1500 більше 2000 (–)* | менше 2500 більше 3000 | п. 5.5 |
| Вміст фосфорного ангідриду | мг/дм3 | менше 15 більше 25 | – | менше 15 більше 25 | менше 15 більше 25 | п. 5.6 |
| Вміст хромового ангідриду | мг/дм3 | – | – | менше 800 більше 1000 | – | п. 5.7 |
| Вміст силікату натрію | мг/дм3 | – | менше 300 більше 600 | – | – | п.5.8 |

*- допускається для охолоджувальної води двигунів дизель-поїздів Д1, ДР1, ДР1А з блоками із алюмінієвих сплавів

**- для тепловозів 2ТЕ116, 2ТЕ121, ТЕП70, ТЕП75 з блоками із алюмінієвих сплавів

4  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1  Всі особи, пов'язані з приготуванням і застосуванням води для охолодження двигунів тепловозів і дизель-поїздів, повинні пройти навчання та перевірку знань інструкцій з охорони праці та технології приготування і застосування води, знати і володіти засобами захисту від шкідливого впливу хімічних речовин.

4.2  Хімічні речовини, що застосовуються для приготування води, характеризуються наступними властивостями:

  - технічний їдкий натр є сильним лугом і при попаданні на шкіру людини викликає важкі опіки. Особливо небезпечне попадання їдкого натру в очі, в                        результаті чого можлива втрата зору. При попаданні на одяг, особливо вовняний, їдкий натр руйнує його;

  - тринатрійфосфат має лужні властивості. Пил тринатрійфосфату викликає подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, а також зміну шкіряних покровів типу дерматитів і екзем.

  - хромовий ангідрид, біхромат  калію чи натрію, нітрит натрію при попаданні на шкіру, особливо в місцях порізів, викликають сильне роз'їдання її, а також подразнення слизової оболонки очей і дихальних шляхів.

Технічний нітрит натрію дуже токсичний!

Сполуки хрому викликають атрофію зорового нерва!

У місцях збереження нітриту натрію і сполук хрому повісити знаки безпеки «Отрута».

4.3  Вивантаження сухих хімікатів для наступного їхнього збереження в складських приміщеннях повинні провадитися в тій же тарі, в якій прибули хімікати.

Злив з цистерни рідких хімікатів повинен провадитися в прийомні резервуари.

Злив та вивантаження хімічних речовин повинен проводитися на спеціальних обвалованих майданчиках з покриттям, що не допускає їх попадання в грунт.

У випадку розливу їдкого натру чи розсипу сухих хімікатів місце засипається сухим піском. Збирається із зрізанням шару забрудненого грунту в спеціальну тару і вивозиться в місця очищення чи переробки за погодженням з місцевою екологічною інспекцією.

4.4  Робітники, пов'язані з вивантаженням і навантаженням хімікатів, повинні бути проінструктовані про дотримання запобіжних заходів відповідно до «Типової інструкції з техніки безпеки і виробничої санітарії для вантажників підприємств залізничного транспорту» і з «Правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті».

4.5  Для запобігання нещасних випадків від опіків і отруєнь хімікатами в кожному пункті по приготуванню і видачі води на тепловози повинен бути наведений суворий порядок у частині їхнього збереження, а також обліку надходжень і витрат.

4.6  Видача води на тепловози і дизель-поїзди провадиться тільки в бідонах, використання відер забороняється. Бідони повинні мати кришки, упори і ручки.

Щоб уникнути отруєнь, на бідонах і ємкостях, в яких зберігається і готується вода, повинен бути чіткий напис «Вода отруєна, для пиття непридатна».

Категорично забороняється видача на тепловози і дизель-поїзди хімікатів у чистому вигляді як у сухому, так і в розчиненому стані.

4.7  Робітники, пов'язані з приготуванням і видачею води на тепловози, повинні забезпечуватися і працювати в спеціальному одязі, взутті з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до встановлених норм і діючої інструкції про порядок видачі, збереження і використання спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань.

4.8  Робітники, пов'язані з вивантаженням хімікатів, приготуванням і застосуванням води, забезпечуються постійним медобслуговуванням у терміни, встановлені Міністерством охорони здоров'я України.

4.9  Для надання першої медичної допомоги при нещасних випадках у пунктах по приготуванню і видачі води на тепловози повинна знаходитися аптечка зі встановленим переліком медикаментів і Правила користування ними.

Крім типового набору медикаментів і перев'язного матеріалу в аптечці повинне бути наступне:

- 2% розчин борної кислоти;

- 1% розчин ацетату алюмінію (буровської рідини);

- 2% розчин питної соди NaHCO3.

4.10  До самостійної роботи, пов'язаної з приготуванням води для тепловозів і дизель-поїздів, вивантаженням хімікатів, допускаються особи, що пройшли навчання і перевірку знань за фахом і охороною праці в обсязі, що відповідає займаній посаді.

5 МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ТЕПЛОВОЗІВ І ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

  - Відбір проб

Проби охолоджувальної води з тепловозів і дизель-поїздів відбираються через спеціально призначені крани. На тепловозах, що не мають таких пробовідбірних пристроїв, їх необхідно встановити по кресленнях, погоджених з Полтавським ПКТБ по ремонту локомотивів.

Кран перед відбором проби і трубу потрібно промити, зливши близько 0,5 дм3 охолоджувальної води.

Проби для хімічного аналізу відбираються в чистий сухий посуд, що має  кришку чи пробку, у кількості 1,5 дм3. Перед відбором проби посуд споліскується водою, що відбирається для аналізу.

5.2 Визначення лужності

В основі методики лежить теорія методу нейтралізації. Для титрування лугів і речовин лужного характеру застосовують титровані розчини кислот (соляної, сірчаної, азотної та ін.). Для точності результатів прийнято використовувати розчин 0,1 н. концентрації.

При титруванні лугу кислотою має місце реакція нейтралізації:

Н+ + ОН–               Н2О

Точку еквівалентності встановлюють по зміні забарвлення допоміжної речовини, що додається до розчину – індикатору. Представниками таких індикаторів є застосовувані частіше інших фенолфталеїн (область переходу при рН 8,2…10,0) і метиловий оранжевий (область переходу точка при рН 3,1…4,4).

5.2.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального призначення чи зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з  ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з  ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з  ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3, 250 см3 – згідно з  ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з  ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з ГОСТ 29227.

- Кислота соляна згідно з  ГОСТ 3118.

- Натрій вуглекислий безводний (карбонат натрію) «ч.д.а.»- згідно з ГОСТ 4201.

- Спирт етиловий ректифікований з об'ємною часткою 96 % згідно з ГОСТ 18300.

- Вода дистильована – згідно з  ГОСТ 6709.

- Фенолфталеїн.

- Індикатор метиловий оранжевий (метилоранж).

5.2.2  Підготовка до проведення аналізу

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

      - Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

- розчин кислоти соляної 0,1 н.: розчин готують з фіксаналу,  розрахованого на 1 дм3 0,1 н. розчину соляної  кислоти або із соляної кислоти в такий спосіб: 8,25 см3 соляної кислоти (концентрованої, густиною 1,19 г/см3) розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3, і доводять розчин до мітки;

- фенолфталеїн, 1% спиртової розчин: 0,5 г фенолфталеїну розчиняють у мірній колбі місткістю 50 см3 етиловим спиртом і доводять розчин до мітки етиловим спиртом;

- метилоранж, 0,1 % розчин: 0,1 г метилоранжу розчиняють у 80 см3 гарячої дистильованої води, по охолодженню доводять об'єм розчину до 100 см3.

5.2.2.2 Установка поправочного коефіцієнта соляної кислоти по вуглекислому натрію.

Беруть 3-4 наважки вуглекислого натрію, висушеного при температурі 150 ºС до постійної ваги (по 0,1500-0,2000 г).

Наважки переносять у конічні колби місткістю 250 см3 і розчиняють у 25 см3 води. До розчину додають 1-2 краплі розчину метилоранжу і поступово титрують соляною кислотою до зміни забарвлення розчину в оранжево-рожеве.

Поправочний коефіцієнт  розраховують за формулою:

| #### К = | а | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | V · 0,0053 |  |

де:   а – наважка вуглекислого натрію, г;

V– кількість соляної кислоти, витрачена на титрування, см3;

0,0053 – кількість вуглекислого натрію, що відповідає 1 см3 точно 0,1 н. розчину соляної  кислоти, г.

Поправочний коефіцієнт встановлюють не рідше, як 1 раз на місяць.

    - Визначення лужності по фенолфталеїну

      - Проведення аналізу

100 см3 досліджуваної води, попередньо відфільтрованої через фільтр, відбирають у конічну колбу місткістю 250 см3, додають 3-5 крапель фенолфталеїну і титрують 0,1 н. розчином соляної кислоти до зникнення рожевого забарвлення.

5.2.3.2 Обробка результатів аналізу

Лужність визначають за формулою:

Л = а · К

де:  Л – лужність по фенолфталеїну, моль/м3;

а – кількість 0,1 н. розчину соляної кислоти, що пішло на титрування 100 см3 досліджуваної води, см3;

К – поправочний коефіцієнт до 0,1 н. розчину соляної кислоти.

Приклад оформлення результатів аналізу.

На титрування проби води об'ємом 100 см3 пішло 0,3 см3 0,1 н. розчину соляної кислоти. Виходить, Л = 0,3 · 1 = 0,3 моль/м3, якщо К = 1.

За результат аналізу приймається середнє арифметичне трьох паралельних визначень, допустимі розбіжності між якими не повинні перевищувати 0,05 моль/м3.

5.2.4 Визначення лужності по метилоранжу

5.2.4.1 Проведення аналізу

100 см3 досліджуваної води, попередньо відфільтрованої через фільтр, відбирають у конічну колбу місткістю 250 см3, додають 3 краплі розчину метилоранжу і титрують 0,1 н. розчином соляної кислоти до початку переходу жовтого забарвлення в оранжеве.

5.2.4.2 Обробка результатів аналізу

Лужність визначають за формулою:

Л = а · К

де:  Л – лужність по метилоранжу, моль/м3;

а – кількість 0,1 н. розчину соляної кислоти, що пішло  на титрування 100 см3 досліджуваної води, см3;

К – поправочний коефіцієнт до 0,1 н. розчину соляної кислоти.

Приклад оформлення результатів аналізу.

На титрування проби води об'ємом 100 см3 пішло 0,7 см3 0,1 н. розчину соляної кислоти. Виходить, Л = 0,7 · 1 = 0,7 моль/м3, якщо К = 1.

За результат аналізу приймається середнє арифметичне трьох паралельних визначень, допустимі розбіжності між якими не повинні перевищувати 0,05 моль/м3.

  - Визначення загальної твердості

Метод заснований на утворенні міцної комплексної сполуки трилона Б з іонами кальцію і магнію.

Визначення проводять титруванням проби води трилоном Б при рН 10 у присутності індикатора.

5.3.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального призначення або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з  ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з  ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний –згідно з  ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з  ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3, 250 см3 – згідно з  ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з  ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з  ГОСТ 29227.

- Кислота соляна, «х.ч.» -  згідно з  ГОСТ 3118.

- Трилон Б (сіль динатрійна етилендіамінтетраоцтової кислоти, двохводяна), «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 10652.

- Амоній хлористий, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 3773.

- Аміак водяний, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 3760.

- Хромовий темно-синій - згідно з  ГОСТ 14091.

- Еріохром чорний – індикатор.

- Цинк металевий гранульований.

- Хлорид натрію, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 4233.

- Натрій сірчистий, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 2053.

- Спирт етиловий ректифікований з об'ємною часткою 96 % – згідно з  ГОСТ 18300.

- Вода дистильована – згідно з  ГОСТ 6709.

- Гідроксиламіна гідрохлорид – згідно з ГОСТ 5456.

5.3.2 Підготовка до проведення аналізу

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

5.3.2.1 Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

1) розчин трилону Б, 0,1 н.: розчин готують з фіксаналу, розрахованого на приготування 1000 см3 0,1 н. розчину, або з наважки трилона Б у такий спосіб:

18,62 г трилону Б розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм водою до мітки. Якщо розчин мутний, то його фільтрують. Розчин трилона Б стійкий протягом декількох місяців. Установку поправочного коефіцієнта трилона Б роблять по розчину хлориду цинку або розчину сірчанокислого магнію, приготовленого з фіксаналу.

- розчин хлориду цинку, 0,1 н.: точну наважку гранульованого цинку 3,269 г розчиняють у 30 см3 розведеної соляної кислоти (до 1 частини дистильованої води додають 1 частину соляної кислоти). Потім доводять об’єм у мірній колбі місткістю 1000 см3 дистильованою водою до мітки. Отримують точно 0,1 н. розчин.

3) розчин трилону Б, 0,01 н.: у мірну колбу місткістю 500 см3 вносять 50 см3 0,1 н. розчину трилону Б і розбавляють дистильованою водою до мітки.

4) буферний розчин: 10 г хлориду амонію (NH4Cl) розчиняють у дистильованій воді, додають 50 см3 25 % розчину аміаку і доводять до 500 см3 дистильованою водою.

5) розчини індикаторів: 0,5 г хромового темно-синього або еріохрому чорного розчиняють у 20 см3 буферного розчину і доводять до 100 см3 етиловим спиртом. Допускається користуватися сухим індикатором. Для цього 0,5 г індикатору змішують з 50 г сухого хлориду натрію, попередньо ретельно розтертого в ступці.

5.3.2.2 Установка поправочного коефіцієнта 0,1 н. розчину трилону Б

У конічну колбу місткістю 250 см3 вносять 10 см3 0,1 н. розчину хлориду  цинку або 10 см3 0,1 н. розчину сірчанокислого магнію і розбавляють дистильованою водою до 100 см3. Додають 10 см3 буферного розчину, додають приблизно 0,1 г сухої суміші  індикатору або 5-7 крапель розчину одного з індикаторів і титрують при ретельному перемішуванні розчином трилону Б до зміни забарвлення в еквівалентній точці. Забарвлення повинне бути синім з фіолетовим відтінком при додаванні індикатору хромового темно-синього і синього з зеленим відтінком – при додаванні індикатору еріохром чорного. Титрування варто проводити на фоні контрольної проби, що може бути злегка перетитрована.

Поправочний коефіцієнт до нормальності розчину трилону Б обчислюють за формулою:

| К = | 10 | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де: V– кількість розчину трилону Б, витрачене на титрування, см3.

Поправочний коефіцієнт К визначають один раз на місяць.

5.3.3 Проведення аналізу

100 см3 досліджуваної води, попередньо відфільтрованої через промитий цією же водою фільтр, нейтралізують у колбі місткістю 250 см3 0,1 н. розчином соляної кислоти (для нейтралізації доливають стільки кислоти, скільки її витрачається при визначенні лужності води по фенолфталеїну). Потім у колбу доливають 5,0 см3 аміачного буферного розчину, додають приблизно 0,1 г сухої суміші індикатору або 5-7 крапель розчину одного з індикаторів і перемішують. Повільно титрують при ретельному перемішуванні 0,01 н. розчином трилону Б до зміни забарвлення в еквівалентній точці (забарвлення повинне бути синім з фіолетовим відтінком при індикаторі хром темно-синьому або синім з зеленуватим відтінком при індикаторі еріохром чорному). Нечітка зміна забарвлення в еквівалентній точці вказує на присутність цинку і міді. У цьому випадку перед визначенням твердості до 100 см3 досліджуваної води додають 1 см3 2 % розчину сірчистого натрію (Na2S) і потім проводять визначення за звичайною методикою. При наявності у випробуваній воді іонів марганцю після додавання до проби буферного розчину і індикатору колір проби досить швидко змінюється, переходячи в сірий. У такому випадку титрування неможливе. У цьому випадку до проби спочатку додають 5 крапель 1 % розчину солянокислого гідроксиламіну, а потім уже буферний розчин і індикатор, після чого проводять визначення твердості за звичайною методикою.

5.3.4 Обробка результатів

Загальну твердість води визначають за формулою:

| Тзаг = | а · К · 0,01 · 1000 | (3) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де:   Тзаг – загальна твердість, моль/м3;

а – кількість 0,01 н. розчину трилону Б, що пішло на титрування, см3;

К – поправочний коефіцієнт до розчину трилону Б;

V – об’єм води, взятої для аналізу, см3.

Приклад оформлення результатів аналізу:

На титрування проби води об’ємом 100 см3 пішло 5 см3 0,01 н. розчину трилону Б. Значить:

| Тзаг = | 5 · 1 · 0,01 · 1000 | = 0,5 моль/м3, якщо К=1 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

За результат аналізу приймається середнє арифметичне трьох паралельних визначень, допустимі розбіжності між якими не повинні перевищувати 0,03 моль/м3.

  - Визначення вмісту хлоридів

Метод заснований на осадженні хлор-іону в нейтральному або слаболужному середовищі азотнокислим сріблом у присутності хромату калію як індикатору. Після осадження хлориду срібла в точці еквівалентності утвориться хромат срібла, при цьому жовте забарвлення розчину переходить в оранжево-жовте.

5.4.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали

- Терези лабораторні, загального  призначення або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з  ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з  ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з  ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з  ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з  ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3, 250 см3 – згідно з  ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з  ГОСТ 29227.

- Нітрат срібла, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 1277.

- Хлорид натрію, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 4233.

- Кислота азотна, «х.ч.» - згідно з  ГОСТ 4461.

- Хромат калію, «ч.д.а.» - згідно з  ГОСТ 4459.

- Фенолфталеїн.

- Спирт етиловий ректифікований з об'ємною часткою 96 % згідно з ГОСТ 18300.

- Вода дистильована – згідно з  ГОСТ 6709.

5.4.2 Підготовка до проведення аналізу

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

5.4.2.1 Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

- титрований розчин нітрату срібла: 4,8 г нітрату срібла розчиняють у невеликій кількості дистильованої води в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм до мітки. 1 см3 розчину еквівалентний 1 мг хлор-іона. Розчин зберігають в склянці з темного скла;

- титрований розчин хлориду натрію: 1,649 г хлориду натрію, висушеного при температурі 105 0С до постійної маси, розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять розчин до мітки. 1 см3 розчину містить 1 мг хлор-іона;

- фенолфталеїн, 1 % спиртовий розчин: 0,5 г фенолфталеїну розчиняють у 50 см3 етилового спирту;

- розчин хромату калію, 5 %: 5 г хромату калію розчиняють у невеликій кількості дистильованої води і доводять об’єм до 100 см3.

5.4.2.2 Установка поправочного коефіцієнта до розчину нітрату срібла

У конічну колбу місткістю 250 см3 вносять мірною піпеткою 10 см3 розчину хлориду натрію і 10…30 см3 дистильованої води, додають 1 см3 розчину хромату калію і титрують розчином нітрату срібла до переходу лимонно-жовтого забарвлення мутного розчину в оранжево-жовте, що не зникає протягом 15-20 сек. Отриманий результат вважають орієнтованим. До відтитрованої проби додають 1-2 краплі розчину хлориду натрію до одержання жовтого забарвлення. Ця проба є контрольною при повторному, більше точному визначенні. Для цього відбирають нову порцію розчину хлориду натрію і титрують нітратом срібла до одержання незначної різниці відтінків слабо-оранжевого в титрованому розчині і жовтого в контрольній пробі.

Поправочний коефіцієнт (К) обчислюють по формулі:

| К = | 10 | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де V– кількість нітрату срібла, витрачена на титрування, см3.

5.4.3 Проведення аналізу

100 см3 досліджуваної води, попередньо відфільтрованої через фільтр, відбирають у конічну колбу місткістю 250 см3, додають 3-5 краплі фенолфталеїну і нейтралізують  азотною кислотою, розведеною 1:100, додаючи її по краплях до зникнення рожевого забарвлення. Нейтралізовану пробу води титрують розчином нітрату срібла до появи оранжево-жовтого забарвлення.

5.4.4 Обробка результатів аналізу.

Вміст хлоридів (Х) обчислюють по формулі:

| Х = | а · 1000 · К | [мг/дм3], (5) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де  а – об’єм розчину нітрату срібла, який пішов на титрування, см3;

V – об’єм води, взятої для аналізу, см3;

К – поправочний коефіцієнт.

Приклад оформлення результатів аналізу

На титрування проби води об’ємом 100 см3 пішло 0,5 см3 нітрату срібла.

Значить:

| Х = | 0,5 · 1000 · 1 | = 5 мг/дм3, якщо К=1 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

  - Визначення вмісту нітриту натрію

Вміст нітритів визначається перманганатометричним методом у кислому середовищі. Відповідно до рівняння реакції перманганат калію окисляє нітрити до нітратів з утворенням безбарвного іона Mn++ :

5NO2- + 2МпО4- + 6Н+                  5NO3- + 2Мп++ + 3Н2О

Реакція йде повільно, тому необхідно доливати розчин перманганату калію повільно, при ретельному перемішуванні, до появи стійкого рожевого забарвлення.

5.5.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального  призначення або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3, 250 см3 – згідно з ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з ГОСТ 29227.

- Калію перманганат, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 20490.

- Кислота сірчана, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 4204.

- Кислота щавлева, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 22180.

- Натрію оксалат, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 5839.

- Вода дистильована – згідно з ГОСТ 6709.

5.5.2 Підготовка до проведення аналізу

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

5.5.2.1 Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

1) розчин перманганату калію 0,1 н.: розчин готують з фіксаналу, розрахованого на приготування 1 дм3 0,1 н. розчину перманганату калію, а при його відсутності – з наважки.

Для приготування 1 дм3 0,1 н. розчину розчиняють 3,16 г KMnО4 у 1 дм3 дистильованої води. Кристалічний перманганат калію звичайно містить ряд домішок, особливо двоокис марганцю. Крім того, у перші дні після приготування розчину відбувається окислювання випадкових органічних речовин, що містяться в дистильованій воді, внаслідок чого концентрація розчину KMnО4 поступово змінюється. Тому спочатку готують розчин KMnО4, приблизно необхідної концентрації, для чого зважують наважку з розрахунку 3,2 г на 1 дм3 дистильованої води. Крупнокристалічний KMnО4 попередньо розтирають у ступці. Взяту наважку пересипають у склянку ємністю 500 см3 і доливають 250 см3 прокип'яченої й охолодженої дистильованої води, перемішують скляною паличкою, дають розчину відстояться 10 хв. і зливають (декантують) у склянку з темного скла. Цей процес повторюють до розчинення всього перманганату калію. На дні склянки звичайно залишається деяка кількість нерозчинних домішок, які викидають. Після кожної декантації склянку з розчином збовтують, а після зливу наступної порції розчину і кількості води, що залишилася, розчин перемішують, закривають сулію скляною притертою пробкою і потім залишають на 7-10 днів у темряві. За цей час окисляються всі випадкові органічні домішки у воді, а двоокис марганцю, що утворився, осяде на дно. Потім розчин обережно зливають за допомогою скляного сифона, фільтруючи через скляну вату або волокнистий азбест (через паперовий фільтр розчин KMnО4 фільтрувати не можна) у мірну колбу ємністю 1000 см3 і доводять об’єм водою до мітки.

Для швидкого приготування невеликої кількості 0,1 н. розчину перманганату калію необхідну кількість KMnО4 розчиняють у відповідному об’ємі води, доводять розчин до кипіння та витримують на водяній бані ще        1 годину. У випадку випадання осаду розчин фільтрують вищевказаним способом. У цьому випадку до установки поправочного коефіцієнта можна приступати після охолодження розчину.

Розчин перманганату калію зберігають у склянках з темного скла. Варто уникати зіткнення розчину перманганату калію з гумовими трубками і пробками, а також з папером. При титруванні необхідно користуватися бюретками зі скляними кранами. Крани на бюретках не можна змазувати вазеліном, можна злегка розведеною сірчаною кислотою. Бюретки й інший скляний посуд не можна залишати протягом тривалого часу з розчином KMnО4, тому що при цьому утвориться коричнювато-бура плівка. У випадку утворення плівки її необхідно видалити концентрованою соляною кислотою.

2) розчин щавлевої кислоти, 0,1 н.: розчин готують з фіксаналу, розрахованого на приготування 1 дм3 0,1 н. розчину щавлевої кислоти, а у випадку його відсутності – з наважки в такий спосіб: 6,3032 г свіжоперекристалізованої щавлевої кислоти (Н2С2О4 . 2Н2О) розчиняють у мірній колбі місткістю 1000 см3 у попередньо підкисленій дистильованій воді (до невеликої кількості дистильованої води додають 300 см3 розведеної 1:5 сірчаної кислоти) і доводять об’єм до мітки;

3) розведена сірчана кислота, 1:5: до 5 частин дистильованої води додають 1 частину сірчаної кислоти;

- розведена сірчана кислота, 1:3: до 3 частин дистильованої води додають 1 частину сірчаної кислоти;

- розчин сірчаної кислоти, 2 н.: у колбі ємністю 1000 см3 змішати приблизно 500 см3 дистильованої води з 98 г сірчаної кислоти і довести об’єм до мітки дистильованою водою;

- розчин оксалату натрію: 0,1340 г попередньо висушеного до постійної ваги при температурі 105…110 ºС натрію оксалату поміщають у конічну колбу місткістю 250 см3, розчиняють у 100 см3 гарячої (t=80…90 ºС) дистильованої води.

5.5.2.2  Установка поправочного коефіцієнта розчину перманганату калію.

У конічну колбу місткістю 250 см3 мірною піпеткою відбирають 25 см3 розчину щавлевої кислоти. Доливають 15 см3 2 н. розчину сірчаної кислоти і нагрівають до t=80…90ºС, не допускаючи кипіння. Потім повільно титрують розчином перманганату калію при постійному ретельному перемішуванні до появи ледь помітного на білому тлі слаборожевого забарвлення. Після цього вміст колби підігрівають і дотитровують розчин до рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв.

Поправочний коефіцієнт визначають за формулою:

| КК = | 25 | (6) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де V– об’єм 0,1 н. розчину KMnО4, витрачений на титрування 25 см3 0,1 н. розчину щавлевої кислоти, см3.

У випадку використання для установки поправочного коефіцієнта KMnО4 оксалату натрію, до розчину оксалату натрію  додають 10 см3 розведеної сірчаної кислоти (1:3) і повільно титрують розчином перманганату калію при постійному сильному перемішуванні до появи слаборожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв.

Поправочний коефіцієнт визначають за формулою:

| КК = | 20 | (7) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де V– об’єм перманганату калію, витрачений на титрування наважки 0,1340 г оксалату натрію, см3;

20 – об’єм розчину перманганату калію в см3, що відповідає 0,1340 г  оксалату натрію.

Поправочний коефіцієнт КК визначають один раз на місяць.

5.5.3 Проведення аналізу

У конічну колбу місткістю 250 см3 мірною піпеткою відміряють 25 см3 досліджуваної охолоджувальної води, попередньо відфільтрованої, додають  75 см3 дистильованої води і 4 см3 розведеної сірчаної кислоти (1:3). Вміст колби перемішують і швидко титрують (без підігріву) розчином KMnО4 до появи стійкого яскраво-оранжевого (при наявності хроматів) або рожевого забарвлення (при відсутності хроматів), що не зникає протягом 1 хв. при безупинному перемішуванні.

5.5.4 Обробка результатів аналізу

Вміст нітрату натрію визначають за наступною формулою:

| СNaNO2 = | а · КК · 3,45 · 1000 | [мг/дм3], (8) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де  а – об’єм 0,1 н. розчину KMnО4, витрачений на титрування, см3;

КК – поправочний коефіцієнт розчину KMnО4;

V– об’єм води, взятої  для аналізу, см3;

3,45 – кількість нітриту натрію, мг, еквівалентне 1 см3 0,1 н. розчину KMnО4;

1000 – коефіцієнт приведення об’єму до 1дм3.

Примітка. Пробу води після визначення нітритів зберігають для аналізу хроматів.

Приклад оформлення результатів аналізу:

На титрування 25 см3 випробуваної води витрачено 18,5 см3 0,1 н. розчину перманганату калію. Якщо К=1, то вміст нітриту натрію буде дорівнювати:

| СNaNO2 = | 18,5 · 1 · 3,45 · 1000 | = 2553 мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 25 |  |

5.6 Визначення вмісту фосфорного ангідриду (фосфатів)

Визначення фосфатів проводять візуально-колориметричним методом, що заснований на відомій реакції утворення відновленого фосфорно-молібденового комплексу, забарвленого в синій колір. В якості відновлювача використовується розчин двохлористого олова або металеве олово у вигляді олов’яної палички. Порівнюючи інтенсивність забарвлення досліджуваної води із забарвленням стандартних зразків (шкали), визначають вміст фосфатів в охолоджувальній воді.

5.6.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального  призначення  або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з  ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загально-лабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з ГОСТ 25336.

- Пробірки з безбарвного скла з притертими пробками – згідно з ГОСТ 25336, 10 шт.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з  ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю  1000 см3, 200 см3, 100 см3 – згідно з ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з ГОСТ 29227.

- Молібдат амонію – згідно з ГОСТ 3765.

- Кислота соляна, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 3118.

- Динатрійфосфат (Na2HPO4) - згідно з ГОСТ 4172.

- Калій фосфорнокислий однозаміщений – згідно ГОСТ 4198.

- Сульфіт натрію безводний, «ч.д.а.» – згідно з ГОСТ 5644.

- Паличка з олова згідно з ГОСТ 860, довжиною 100-150 мм, діаметром 4-5 мм.

- Хлорид натрію згідно з ГОСТ 4233.

- Олово двохлористе.

- Вода дистильована – згідно з ГОСТ 6709.

- Кислота азотна, «х.ч.» – згідно з ГОСТ 4461.

- Кислота сірчана, «ч.д.а.» згідно з ГОСТ 4204.

- Індигокармін – індикатор.

5.6.2 Підготовка до проведення аналізу.

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

5.6.2.1 Приготування розчинів реактивів.

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

1) запасний розчин молібдату амонію: 10 г молібдату амонію розчиняють при нагріванні (не допускаючи кипіння) у 100 см3 дистильованої води, розчин фільтрують гарячим, охолоджують, при перемішуванні додають 200 см3 концентрованої соляної кислоти і 100 см3 дистильованої води. Розчин зберігають у темному місці.

2) робочий розчин молібдату амонію: до однієї частини запасного розчину додають чотири частини дистильованої води.

3) розчин соляної кислоти, розведеної 1:1: до однієї  частини дистильованої води додають одну частину соляної  кислоти.

4) розчин сірчаної кислоти:  до 820 см3  дистильованої води додають

180 см3 концентрованої сірчаної кислоти.

5) розчин двохлористого олова:

1-й спосіб: 2,5 г неокисленого двохлористого олова (SnCl2 . 2Н2О)

розчиняють у 5 см3 концентрованої соляної кислоти при слабкому нагріванні. Після розчинення доливають 100 см3 чистого гліцерину і перемішують скляною паличкою. Гліцериновий розчин стійкий, його немає необхідності захищати від контакту з повітрям. Окислювання Sn+2 у Sn+4 не спостерігається протягом півроку.

2-й спосіб: у мірній колбі місткістю 100 см3 розчиняють  у 50 см3 соляної кислоти, розведеної 1:1, 2 г двохлористого олова (SnCl2 . 2Н2О),  додають 0,1-0,2 г олова у вигляді металевої стружки і нагрівають на слабкому вогні до розчинення. Після повного розчинення об’єм довести дистильованою водою до мітки.

6) еталонний розчин динатрійфосфату: 0,504 г динатрійфосфату розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять водою до мітки.

7) розчин сульфіту натрію 5 %: до 5 г сульфіту натрію додають 95 см3 дистильованої води.

8) азотна кислота, розведена 1:2: до двох частин дистильованої води додають одну частину азотної кислоти.

9) запасний розчин фосфатів із вмістом  1 мг РО43– в 1 см3: наважку КН2РО4 масою 1,4330 г, висушену до постійної маси, при температурі 100…105 0С, розчиняють у воді та доводять об’єм розчину до 1000 см3. Розчин зберігають у поліетиленовому посуді.

10) стандартний фосфату, що містить 10 мг РО43– у 1000 см3, готують розведенням запасного розчину: 10 см3 запасного розчину вносять у мірну колбу місткістю 1000 см3 та доводять водою до мітки.

5.6.2.2 Виконання аналізу з використанням  фотоелектроколориметра

В мірну колбу місткістю 50 см3 вводять 5см3 охолоджувальної води, додають 5 см3 розчину сірчаної кислоти і 2 см3 запасного розчину молібдату амонію. Рідину перемішують, додають 35-40 см3 дистильованої води, знову ретельно перемішують і через 2 хвилини вводять 10-15 крапель розчину хлористого олова і 0,5 см3 сульфіту натрію. Вміст колби перемішують. Потім доводять дистильованою водою до мітки і через 5 хвилин забарвлену в синій колір рідину колориметрують на фотоелектроколориметрі з червоним світлофільтром ( = 665…675 нм) у кюветі з товщиною шару 10 мм.

5.6.2.3 Обчислення результатів

Результати аналізу знаходять, користуючись калібровочним графіком. Для побудови графіка в ряд мірних колб місткістю 50 см3 вводять наступні об’єми стандартного розчину фосфатів: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 см3, що відповідає концентрації 0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15 мг/дм3 РО43–, потім додають у кожну колбу по 5 см3 розчину сірчаної кислоти і по 2 см3 розчину молібдату амонію, після чого дистильованою водою доводять об’єм у всіх колбах до 40-45 см3, ретельно перемішують вміст кожної колби і через 2 хвилини вводять по 10-15 крапель розчину хлористого олова і по 0,5 см3 сульфіту натрію. Перемішавши рідини, доводять їхні об’єми дистильованою водою до мітки, знову добре перемішують і через 5 хвилин колориметрують з червоним світлофільтром, поміщаючи в кювету порівняння нульову пробу. Калібровочний графік періодично треба перевіряти. У якості нульової проби використовують пробу до який введені всі ті ж самі реактиви крім стандартного розчину фосфатів.

Вміст фосфатів в охолоджувальній воді розраховують за формулою:

| Р2О5 = | С. 1000 . К | (9) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

де      С – концентрація  Р2О5 за графіком, мг/дм3;

К – коефіцієнт перерахунку РО43– на Р2О5;  К = 0,75;

V – об’єм проби, см3.

Примітка: Проведення аналізу визначення фосфатів в охолоджувальній воді і побудова калібровочного графіка повинно здійснюватися в однакових умовах.

При відсутності фотоелектроколориметра допускається наступна методика.

5.6.3 Приготування шкали стандартів

5.6.3.1 Шкала А – на основі індигокарміну

У десять пробірок з безбарвного скла, однакових по висоті і діаметру, наливають розчин індигокарміну і воду в кількостях, зазначених у таблиці 4.

Таблиця 4.

| № пробірки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість розчину індигокарміну, см3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 3,5 | 5,0 |
| Кількість води, см3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| Вміст фосфатів в охолоджувальній воді, мг/дм3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |

Пробірки закупорюють і ретельно перемішують їхній вміст. Приготовлена в такий спосіб шкала стандартів стійка і придатна до роботи протягом місяця.

5.6.3.2 Шкала Б – на основі динатрійфосфату

У сімох мірних колбах, ємністю по 100 см3 мірною піпеткою відміряють еталонний розчин динатрійфосфату в кількостях: 2,5; 3.0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 см3. Розчин у всіх колбах доводять до мітки, додаючи 0,1 н. розчин соляної кислоти, після чого ретельно перемішують. Потім з кожної колби мірною піпеткою відбирають по 5 см3 розчину і переносять відповідно до сімох пробірок. У кожну пробірку додають по 5 см3 робочого розчину молібдату амонію, після чого вміст пробірок перемішують олов'яною паличкою до появи стійкого синього забарвлення.

Таким чином, шкала Б відповідає наступним кількостям фосфатів в еталонних розчинах:

| № пробірки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість первісно використаного еталонного розчину динатрійфосфату, см3 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Вміст фосфатів в охолоджувальній воді, мг/дм3 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

Примітка: Даною шкалою можна користуватися на протязі тільки однієї доби. На другу добу шкалу відновлюють олов'яною паличкою. Далі готують нову шкалу.

5.6.4  Проведення аналізу

У пробірку поміщають 1 см3 аналізованої води, потім додають 4 см3 дистильованої води, 5 см3 робочого розчину молібдату амонію  і перемішують рідину олов'яною паличкою до появи стійкого синього забарвлення. При наявності хроматів до 1 см3 аналізованої води спочатку додають 1 краплю 25 % розчину соляної кислоти і 1-2 краплі 5 % розчину сульфіту натрію до знебарвлення або появи слабо-блакитнуватого забарвлення рідини в пробірці.

Забарвлення порівнюють зі шкалою стандартів (А чи Б) у пробірках.

Перед вживанням олов'яна паличка повинна мати чисту, блискучу поверхню. Після кожного досліду паличку необхідно відразу ж витирати насухо. Якщо на паличці утворився сірий наліт, що важко очищається, то його потрібно зняти тонким наждаковим папером, після чого паличку обполоснути дистильованою водою або обробити в пробірці розведеною азотною кислотою і ретельно відмити спочатку під краном, а потім дистильованою водою.

5.7 Визначення вмісту хромового ангідриду

5.7.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального призначення або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3 – згідно з ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з ГОСТ 29227.

- Калію перманганат, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 20490.

- Сіль Мору (подвійна сірчанокисла сіль закису заліза й амонію) – згідно з ГОСТ 4208.

- Кислота сірчана, «ч.д.а.» - згідно з ГОСТ 4204.

- Вода дистильована – згідно з ГОСТ 6709.

5.7.2 Підготовка до проведення аналізу

Вмикання сушильної шафи виконується відповідно до інструкції з експлуатації приладу.

5.7.2.1 Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу відповідно до методики готують наступні розчини:

1) розчин перманганату калію 0,1 н. – по п. 5.5.2.1.

2) розчин солі Мору 0,1 н. :

Розчин солі Мору готують з фіксаналу або з наважки 39,2 г. Наважку розчиняють у 500 см3 дистильованої води в мірній колбі місткістю 1000 см3. Потім додають 40 см3 концентрованої сірчаної кислоти і після охолодження доводять розчин водою до мітки.

5.7.2.2 Установка поправочного коефіцієнта розчину солі Мору

Поправочний коефіцієнт розчину солі Мору встановлюють щодня перед початком визначення вмісту хромового ангідриду.

Для цього відбирають 10,0 см3 розчину солі Мору в колбу і титрують розчином перманганату калію до появи стійкого слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 3…5 хв. З 3-4-х титрувань знаходять середнє й обчислюють поправочний коефіцієнт розчину солі Мору за формулою:

| К = | п | (10) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |

де: п – об’єм КМnО4, витрачений на титрування, см3.

5.7.3 Проведення аналізу

У колбу після визначення нітритів доливають з бюретки при безупинному перемішуванні 0,1 н. розчин солі Мору до зникнення оранжевого забарвлення і появи світлого зелено-блакитного. Після чого доливають ще 4…5 см3 розчину солі Мору і негайно ж відтитровують 0,1 н. розчином КМnО4  до одержання слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв.

5.7.4 Обробка результатів

Вміст хроматів у перерахуванні на СrО3 обчислюють за формулою:

| ССrО3 = | (а · К – в) · Кк · 3,33 · 1000 | [мг/дм3], (11) |
| --- | --- | --- |
|  | ### V |  |

де  а – об’єм розчину солі Мору, використаний при проведенні аналізу, см3;

к – поправочний коефіцієнт розчину солі Мору;

V – об’єм охолоджувальної води, взятої для аналізу, см3;

1000 – коефіцієнт приведення до 1 дм3;

у – об’єм КМnО4, витрачений на титрування надлишку солі Мору, см3;

3,33 – кількість СrО3, еквівалентне 1,0 см3 0,1 н. розчину КМnО4.

КК – поправочний коефіцієнт  розчину КМnО4 по п. 5.5.2.2.

Приклад оформлення результатів аналізу:

На титрування 25 см3 випробуваної води витрачено 4 см3 0,1н. розчину перманганату калію. Якщо К=1, то вміст хроматів, рахуючи на СrО3, в цій воді буде дорівнювати:

| ССrO3 = | (4,5 · 0,94 – 4) · 1 · 3,33 · 1000 | = 30,63 мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 25 |  |

5.8 Визначення вмісту силікату натрію

5.8.1  Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устаткування, реактиви і матеріали.

- Терези лабораторні, загального призначення або зразкові, з похибкою зважування 0,0002 г – згідно з ГОСТ 24104.

- Сушильна шафа електрична загальнолабораторного призначення.

- Ексікатор – згідно з ГОСТ 25336.

- Фільтри паперові знезолені «біла стрічка» - згідно з ТУ 6-09-1678 або папір фільтрувальний – згідно з ГОСТ 12026.

- Лійки скляні – згідно з ГОСТ 25336.

- Колби мірні, місткістю 1000 см3 – згідно з ГОСТ 1770.

- Бюретки – згідно з ГОСТ 29251.

- Піпетки – згідно з ГОСТ 29227.

- Індикатор метиловий червоний.

- Індикатор метиловий оранжевий.

- Кислота соляна «ч.д.а.», – згідно з ГОСТ 3118.

- Натрій фтористий – згідно з ГОСТ 4463.

- Спирт етиловий ректифікований з об'ємною часткою 96 % згідно з ГОСТ 18300

- Вода дистильована – згідно з ГОСТ 6709.

5.8.2  Приготування розчинів реактивів

Для виконання аналізу готують наступні розчини:

1) розчин індикатору метилового червоного: 0,100 г метилового червоного розчиняють при нагріванні в 100 см3 спирту етилового. Після розчинення індикатору розчин охолоджують.

2) розчин соляної кислоти 0,1 н.: по п. 5.2.2.1.

3) розчин соляної кислоти 1,0 н.: готують з фіксаналу, розчиняючи вміст ампули в 100см3 дистильованої води.

5.8.3  Проведення аналізу

5.8.3.1  Визначення масової частки двоокису кремнію в рідкому склі

10,000 г рідкого скла, відваженого у бюксі, переносять у мірну колбу місткістю 500 см3, доводять дистильованою водою до мітки і ретельно перемішують. 20 см3 отриманого розчину титрують у присутності індикатору метилового червоного розчином соляної кислоти 0,1 н. до появи блідо-рожевого забарвлення. Потім в аналізований розчин додають 2-3 г кристалічного фтористого натрію, 3-4 краплі індикатору метилового червоного і титрують розчином соляної кислоти 1,0 н. до появи блідо-рожевого забарвлення.

Розрахунок масової частки двоокису кремнію  роблять за формулою:

| СSiО2 = | а · 15 · 100 · 500 · K | [%], (12) |
| --- | --- | --- |
|  | ### 2 · 1000 · 10 |  |

де  а – кількість 1,0 н. розчину соляної кислоти, витраченого на титрування, см3;

К – поправочний коефіцієнт 1,0 н. розчину соляної кислоти (для розчину, приготовленого з фіксаналу, К = 1).

5.8.3.2  Визначення масової частки оксиду натрію в рідкому склі

1,000 г рідкого скла зважують на годинниковому склі. Наважку змивають гарячою дистильованою водою в склянку місткістю 250 см3, ретельно перемішують збовтуванням, накривають годинниковим склом і кип'ятять протягом 10 хвилин. Потім отриманий розчин охолоджують і титрують по метилоранжу 0,1 н. розчином соляної кислоти до переходу забарвлення з жовтого в блідо-рожеве.

Розрахунок вмісту оксиду натрію  роблять за формулою:

СNa2O = а · К · 0,0031 · 100    [%],                                     (13)

де  а – кількість 0,1 н. розчину соляної кислоти, витраченого на титрування, см3;

К – поправочний коефіцієнт 0,1 н. розчину соляної кислоти.

0,0031 – кількість оксиду натрію, що відповідає 1 см3 0,1 н. розчину соляної кислоти.

5.8.3.3  Визначення вмісту силікату натрію в охолоджувальній воді

З відфільтрованої проби охолоджувальної води відбирають піпеткою 50 см3 у конічну колбу і титрують у присутності індикатору метилового червоного 0,1 н. розчином соляної кислоти до появи блідо-рожевого забарвлення. Потім в аналізований розчин додають 0,500 г кристалічного фтористого натрію і знову титрують 1,0 н. розчином соляної кислоти до появи блідо-рожевого забарвлення.

Розрахунок вмісту SiО2 роблять за формулою (13):

| СSiО2 = | а · 15 · 1000 · K | = | а · 15 · K | [г/дм3], (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 · 1000 |  | 50 |  |

де  а – кількість 1,0 н. розчину соляної кислоти, витраченого на титрування в присутності фтористого натрію, см3;

15 – коефіцієнт перерахунку соляної кислоти (см3) в диоксид кремнію (мг);

50 – кількість охолоджувальної води, взятої для аналізу, см3;

К – поправочний коефіцієнт 1,0 н. розчину соляної кислоти.

Для перерахунку в силікат натрію отриманий вміст диоксиду кремнію (СSiО2), ділять на силікатний модуль (відношення числа грам-молекул SiО2 до числа грам-молекул Na2O, середнє значення силікатного модуля – 2,73), одержуючи при цьому вміст оксиду натрію (СNa2О). Підсумовуючи отримані результати, одержують вміст силікату натрію в пробі.

Приклад.

На титрування витрачено 1,2 см3 1,0 н. розчину соляної кислоти.

Тоді:

| СSiO2 = | 1,2 · 15 · 1 | = 0,36 (г/дм3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  |  |  |
| СNa2O= | 0,36 | = 0,13 (г/дм3) |  |  |
|  | 2,73 |  |  |  |
| СNa2SiO3= | 0,36 + 0,13 |  | = 0,49 (г/дм3) |  |

Додаток А

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ХІМІКАТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ ВОДИ

А.1 Розрахунок кількості біхромату калію (К2Cr2О7) по прийнятій (середній) нормі

Розрахунок кількості біхромату калію для приготування визначеного об’єму води, а також розрахунок добавки біхромату до раніше приготовленої води, що містить занижений проти норми вміст (CrО3).

МК2Cr2О7 = (С – С1) . 1,47 . V                                            (А.1)

де:               МК2Cr2О7 – маса біхромату калію, г;

С – прийнята (середня) концентрація CrО3, мг/дм3;

С1 - концентрація CrО3  у приготовленій воді за аналізом, мг/дм3;

V – об’єм води, що готується (чи приготовленої), м3.

1,47 – коефіцієнт перерахунку CrО3  на К2Cr2О7.

Приклад 1

Об’єм приготовленої води V = 1,8 м3. Прийнята (середня по нормі) концентрація CrО3  - 900,0 мг/дм3.

Концентрація CrО3 у свіжій воді (С1) – 0,0 мг/дм3.

МК2Cr2О7 = (900 – 0,0) . 1,47.1,8 = 2381,4 г

Примітка до прикладу 1. Якщо замість біхромату калію буде застосовуватися хромат калію  К2CrО4, то у формулу (А.1) замість коефіцієнта 1,47 підставляють коефіцієнт 1,94, при застосуванні хромату натрію Na2CrО4 – коефіцієнт – 1,62, при застосуванні біхромату натрію Na2Cr2О7 . 2Н2О – коефіцієнт – 1,49.

Приклад 2. (Добавка біхромату до норми)

Об’єм приготовленої води – 1,5 м3.

Прийнята (середня по нормі) концентрація CrО3  (С) - 900,0 мг/дм3.

Концентрація CrО3 у приготовленій воді за аналізом (С1) –  600,0 мг/дм3.

МК2Cr2О7 = (900 – 600) . 1,47.1,5 = 661,5 (г)

А.2 Розрахунок кількості їдкого натру

Їдкий натр вживається для одержання необхідної лужності води, застосовуваної для охолодження двигунів з чавунними чи силуміновими блоками.

При застосуванні біхромату калію їдкий натр витрачається також і на переведення  біхромату в хромат по реакції:

| K2Cr2O7 + | 2 NaOH = | K2CrO4 + Na2CrO4 + H2O |
| --- | --- | --- |
| 294 | 80 |  |

Тому  при застосуванні біхромату калію розрахунок необхідної кількості їдкого натру для одержання потрібної лужності проводиться за формулами (А.2) і (А.3) або за об’єднаною формулою (А.4).

Розрахунок каустичної соди по наважці біхромату проводиться за наведеною нижче формулою:

| VNaOH = | q · 80 | = | q · 0,272 | (A.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C · 294 |  | C |  |

де         VNaOH  – об’єм їдкого натру, дм3;

q – наважка біхромату калію, г;

С – концентрація їдкого натру, г/дм3;

0,272 – коефіцієнт відношення вагових кількостей їдкого натру і біхромату калію (за реакцією).

Примітка: При застосуванні хромату калію (К2CrО4) їдкий натр не потрібен.

Приклад 1

Наважка біхромату калію – 2700 г.

Концентрація їдкого натру – 630 г/дм3.

| VNaOH = | 2700 · 0,272 | = | 1,166 (дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 630 |  |  |

Після взаємодії біхромату калію з їдким натром, який взято згідно з  розрахунком за формулою (А.2), лужність води буде дорівнювати нулю, тобто вода буде забарвлюватися від 1-2 крапель 0,1 н. розчину NaOH по індикатору фенолфталеїну. Для доведення лужності води, що готується, до норми (1,5…2,5 моль/м3), а також для доведення до норми лужності раніш приготовленої води, що має лужність нижче 1,5 моль/м3, необхідно добавити їдкий натр, розрахунок кількості якого проводять за формулою (А.3):

| VNaOH = | VВ · (a – b) · 40 | (A.3) |
| --- | --- | --- |
|  | C |  |

де    VNaOH – об’єм їдкого натру, дм3;

VВ – об’єм  води, м3;

а – прийнята в депо лужність охолоджувальної води (в межах норми), моль/м3;

в -  лужність води, що готується за аналізом, моль/м3;

С – концентрація їдкого натру, г/дм3;

40 – молярна маса (грам-еквівалент) їдкого натру.

Приклад 2

Розрахунок добавки їдкого натру до води, лужність якої по фенолфталеїну дорівнює нулю.

Об’єм води в баці VВ = 1,8 м3.

Прийнята в депо лужність охолоджувальної води а = 2,0 моль/м3.

Концентрація їдкого натру С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1,8 · (2,0 – 0) · 40 | = 0,229 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

Примітка до прикладу 2. Вода з нульовою лужністю повинна забарвитись в рожевий колір від 1-2 крапель 0,1 н. розчину  NaOH з індикатором фенолфталеїном.

Приклад 3

Розрахунок добавки каустичної соди для доведення лужності до норми. Об’єм води в баці VВ = 1,8 м3.

Прийнята в депо лужність охолоджувальної води a = 2,0 моль/м3.

Лужність раніш приготовленої води b = 0,8 моль/м3.

Концентрація їдкого натру С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1,8 · (2,0 – 0.8) · 40 | = 0,137 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

При застосуванні хромату калію (К2CrО4) або натрію (Na2CrО4) їдкий натр не додається.

Об’єднана формула для розрахунку загальної кількості рідкої каустичної соди (в дм3), необхідної для одержання середньої лужності води при її приготуванні із конденсату:

| VNaOH = | q · 0,272 + VВ · a · 40 | (A.4) |
| --- | --- | --- |
|  | C |  |

де      VNaOH – об’єм їдкого натру, дм3;

VВ – об’єм  води, що готується, м3;

q – наважка біхромату калію, г;

0,272 – коефіцієнт відношення вагових еквівалентів їдкого натру і біхромату калію;

а – прийнята в депо лужність охолоджувальної води, моль/м3;

С – концентрація їдкого натру, г/дм3;

40 – молярна маса (грам-еквівалент) їдкого натру.

Приклад 4

Об’єм води, що готується,  VВ = 0,9 м3.

Наважка біхромату калію q, розрахована за формулою (А.1) – 1190,7г.

Прийнята в депо лужність охолоджувальної води   а = 2,0 моль/м3.

Концентрація їдкого натру С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1190,7 · 0,272 + 0,9 · 2,0 · 40 | = 0,630 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

Якщо лужність приготовленої води виявиться вище 2,5 моль/м3, то її можна знизити до норми, добавивши в воду деяку кількість біхромату калію.

Розрахунок добавки біхромату калію для зниження лужності охолоджувальної води до норми проводиться за формулою (А.5):

| МК2Cr2О7 = | VВ · (b – a) · 40 · 294 | = VВ · (b – a) · 40 · 3,675 | (A.5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  |  |

де      МК2Cr2О7 – наважка біхромату калію, г;

VВ – об’єм  приготовленої води, дм3;

b – лужність приготовленої води за аналізом, моль/м3;

а – необхідна лужність за нормою, моль/м3;

40 – молярна маса (грам-еквівалент) їдкого натру.

Приклад 5

Об’єм приготовленої води  VВ = 1,8 м3.

Лужність за аналізом b = 3,0 моль/м3.

Необхідна лужність приготовленої води (за нормою) а = 2,0 моль/м3.

МК2Cr2О7 = 1,8 · (3,0 – 2,0) · 40 · 3,675 = 264,6 г.

Примітка. Якщо концентрація CrO3 в воді близька до верхньої межі норми (1000 мг/дм3), то в цьому разі завищену лужність води знижують до норми не біхроматом, а розбавленням конденсатом.

Добавка хроматів лужності не знижує.

А.3 Розрахунок кількості нітриту натрію, необхідного при приготуванні визначеного об’єму охолоджувальної води або доведення вмісту нітриту натрію до норми за наступною формулою:

МNaNO2= (С – С1) · V                                                (А.6)

де   МNaNO2 – наважка нітриту натрію, г;

С – прийнята  в депо (по нормі) концентрація NaNO2, мг/дм3;

С1 - концентрація NaNO2  в раніше приготовленій воді за аналізом, мг/дм3;

V – об’єм води, що готується, м3.

Приклад 1

Об’єм води в баці тепловоза     V = 0,9 м3;

Концентрація NaNO2 за аналізом С1 = 1400 мг/дм3;

Необхідна по нормі (середня) концентрація NaNO2 С = 1750 мг/дм3.

МNaNO2 = (1750 – 1400) · 0,9 = 315,0 р.

Примітка. При приготуванні нового об’єму охолоджувальної води С1 = 0.

А.4 Розрахунок кількості тринатрійфосфату по середній нормі фосфорного ангідриду (Р2О5) при приготуванні води і при доведенні вмісту Р2О5  до норми визначається за формулою (А.7):

МNa3РО4·12Н2О = (С – С1) · V · 5,35                                        (А.7)

де МNa3РО4·12Н2О  – наважка тринатрійфосфату, г;

С – прийнята в депо (по нормі) концентрація фосфорного ангідриду,  мг/дм3;

С1 – кількість фосфорного ангідриду  в раніше приготовленій воді за аналізом, мг/дм3;

V – об’єм води, що готуються, м3;

5,35 – коефіцієнт перерахування Р2О5  на Na3РО4·12Н2О.

Приклад 1.

Об’єм раніше приготовленої  води  V = 0,4 м3.

Середня норма вмісту Р2О5        С = 20,0 мг/дм3;

Вміст Р2О5  за даними аналізу С1 = 7,0 мг/дм3.

МNa3РО4 = (20 – 7) · 0,4 · 5,35 = 27,8 (г)

###### А.5 Розрахунок кількості силікату натрію

На 1 м3 охолоджувальної води (конденсату) потрібно вводити 1,25 кг скла натрієвого рідкого згідно з ГОСТ 13078, що містить 40 % силікату натрію і   1…1,5 кг нітриту натрію згідно з ГОСТ 19906.

Введення компонентів в бак для приготування охолоджувальної  води або в охолоджувальну систему може провадитися в будь-якому порядку. Після введення обох компонентів варто зробити перемішування охолоджувальної води.

Приклад розрахунку.

Лабораторний аналіз показав:

- вміст силікату натрію Na2SiО3  - 200 мг/дм3;

- лужність                               а = 1 моль/м3.

Необхідно довести вміст силікату натрію до 500 мг/дм3, тобто додати 300 мг/дм3. Рідке натрієве скло містить 40% силікату натрію, отже, необхідно додати з розрахунку:

На 100 в. ч. рідкого скла – 40 в. ч. силікату натрію;

На   Х   в. ч. рідкого скла –  300 мг/дм3.

| Х= | 300 · 100 | = 750 (мг/дм3 рідкого скла) |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

Примітки.

1 При зниженні вмісту нітриту натрію нижче бракувальної норми варто зробити добавку його відповідно до норми (1000-1500 мг/дм3).

2 При зниженні лужності або вмісту силікату натрію нижче бракувальної норми в системах охолодження з чорних металів варто зробити добавку його по верхній межі норми (600 мг/дм3), у системах охолодження, що мають деталі з алюмінієвих сплавів, добавку силікату натрію варто робити відповідно до таблиці А.1.

Таблиця А.1.

| Лужність, моль/м3 | Добавка силікату натрію, мг/дм3 |
| --- | --- |
| вище 3,0 | Силікат натрію не вводити до зниження лужності нижче 2,5 моль/м3 |
| 1,0 – 3,0 | Силікат натрію доповнювати до 300 мг/дм3 |
| нижче 1,0 | Довести вміст силікату натрію до 500 мг/дм3 |

Министерство транспорта украины

государственная администрация железнодорожного транспорта украины

главное управление локомотивного хозяйства

инструкция

по приготовлению и применению воды

для охлаждения двигателей тепловозов

и дизель-поездов.

ЦТ–0047–2002

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН  Научно-производственным предприятием "Днепротехтранс", г. Днепропетровск, Дорожной химико-технической лабораторией Юго-Западной железной дороги, Дорожной химико-технической лабораторией Приднепровской железной дороги.

2 ВНЕСЕН  Главным управлением локомотивного хозяйства.

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В действие приказом Укрзализныци от 05.04.2002 г. № 171-Ц.

4 ВЗАМЕН        ЦТЧС–50 от 26.06.1983 г.

Этот нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

содержание

| 1 | Область применения…………………………………………….. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………. |  | 2 |
| 3 | Общие требования……………………………………………….. |  | 3 |
|  | 3.1 | Состав и приготовление охлаждающей воды……………... | 3 |
|  | 3.2 | Требования к пункту подготовки воды……………………. | 5 |
|  | 3.3 | Общие требования к химическому контролю охлаждающей воды…………………………………………. | 8 |
| 4 | Меры безопасности и охраны окружающей природной среды……………………………………………………………… |  | 11 |
| 5 | Методы химического анализа воды для охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов……………………… |  | 14 |
|  | 5.1 | Отбор проб…………………………………………………… | 14 |
|  | 5.2 | Определение щелочности……...…………………………… | 14 |
|  | 5.3 | Определение общей жесткости…………………….………. | 18 |
|  | 5.4 | Определение содержания хлоридов……………….………. | 22 |
|  | 5.5 | Определение содержания нитрита натрия………………… | 25 |
|  | 5.6 | Определение содержания фосфорного ангидрида (фосфатов)…………………………………………………… | 30 |
|  | 5.7 | Определение содержания хромового ангидрида………….. | 35 |
|  | 5.8 | Определение содержания силиката натрия…………..…… | 38 |
|  | Приложение А. Расчет количества химикатов для приготовления охлаждающей воды…………... |  | 41 |

министерство транспорта украины

государственная администрация железнодорожного транспорта украины

главное управление локомотивного хозяйства

инструкция

по приготовлению и применению воды

для охлаждения двигателей тепловозов

и дизель-поездов

Дата введения 2002–04–05.

- Область применения

Настоящая инструкция распространяется на порядок приготовления и применения воды для охлаждения дизелей тепловозов и дизель-поездов эксплуатационного парка железных дорог.

Настоящая инструкция устанавливает требования к порядку организации работ по приготовлению и контролю качества охлаждающей воды, а также лабораторные методы оценки ее качества.

Вода, применяемая в системах охлаждения дизелей тепловозов и дизель-поездов, должна быть предварительно обработана, то есть иметь определенную жесткость, быть свободной от взвешенных веществ и содержать необходимые противокоррозионные присадки.

Применение воды надлежащего качества обеспечивает продолжительную защиту полиметаллической системы охлаждения от коррозионных и коррозионно-эрозионных разрушений, накипеобразования и шламоотложения и обеспечивает работу дизеля без снижения его экономичности и показателей надежности.

- Нормативные ссылки

2.1 В данной инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ 201-76 | Тринатрийфосфат. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 860-75 | Олово. Технические условия |
| ГОСТ 1277-75 | Серебро азотнокислое. Технические условия |
| ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| ГОСТ 2053-77 | Натрий сернистый 9-водный. Технические условия |
| ГОСТ 2263-79 | Натр едкий технический. Технические условия |
| ГОСТ 2651-78 | Натрия бихромат технический. Технические условия |
| ГОСТ 2652-78 | Калия бихромат технический. Технические условия |
| ГОСТ 3118-77 | Кислота соляная. Технические условия |
| ГОСТ 3760-79 | Аммиак водный. Технические условия |
| ГОСТ 3765-78 | Аммоний молибденовокислый. Технические условия |
| ГОСТ 3773-72 | Аммоний хлористый. Технические условия |
| ГОСТ 4172-76 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия |
| ГОСТ 4198-75 | Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия |
| ГОСТ 4201-79 | Натрий углекислый кислый. Технические условия |
| ГОСТ 4204-77 | Реактивы. Кислота серная. Технические условия |
| ГОСТ 4208-72 | Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия |
| ГОСТ 4233-77 | Натрий хлористый. Технические условия |
| ГОСТ 4459-75 | Калий хромовокислый. Технические условия |
| ГОСТ 4461-77 | Кислота азотная. Технические условия |
| ГОСТ 4463-76 | Натрий фтористый. Технические условия |
| ГОСТ 5456-79 | Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия |
| ГОСТ 5644-75 | Сульфит натрия безводный. Технические условия |
| ГОСТ 5839-77 | Натрий щавелевокислый. Технические условия |
| ГОСТ 6259-75 | Глицерин. Технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 10652-73 | Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) |
| ГОСТ 12026-76 | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия |
| ГОСТ 13078-81 | Стекло натриевое жидкое. Технические условия |
| ГОСТ 14091-78 | Красители органические. Хромовый ярко-красный 2С и хромовый темно-синий. Технические условия |
| ГОСТ 18300-87 | Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия |
| ГОСТ 19906-74 | Нитрит натрия технический. Технические условия |
| ГОСТ 20490-75 | Калий марганцовокислый. Технические условия |
| ГОСТ 22180-76 | Кислота щавелевая. Технические условия |
| ГОСТ 24104-88Е | Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 29251-91 | Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования |
| ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования |
| ТУ 6-09-1678-86 | Фильтры обеззоленные. Технические условия |
| ЦТ-3451 НАОП 5.1.11-1.21.77 | Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников химико-технических лабораторий железнодорожного транспорта. МПС СССР |
| ЦМ-4771 НАОП 5.1.11-1.22.90 | Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте. МПС СССР |
|  | Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для грузчиков предприятий железнодорожного транспорта. МПС СССР, 01.09.78 г. |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 СОСТАВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ

3.1.1  Для приготовления охлаждающей воды может использоваться:

- конденсат, получаемый от отработанного пара любой стационарной котельной установки;

- вода ионообменной обработки;

- вода, получаемая методом обратного осмоса.

Качество исходной воды должно отвечать следующим требованиям:

- общая жесткость – не более 0,2 моль/м3;

- содержание хлоридов – не более 25 мг/дм3;

- общая щелочность – не более 0,6 моль/м3 по метилоранжу.

3.1.2  Для защиты систем охлаждения тепловозов и дизель-поездов от коррозионных и коррозионно-эрозионных разрушений в приготовленную охлаждающую воду вводят компоненты антикоррозионных присадок:

- едкий натр технический (NaOH) ГОСТ 2263;

- тринатрийфосфат (Na3PO4  . 12H2O) ГОСТ 201;

- калия бихромат (K2Cr2O7 . 2H2O) ГОСТ 2652;

- натрия бихромат (Na2Cr2O7 . 2H2O) ГОСТ 2651;

- нитрит натрия (NaNO2) ГОСТ 19906;

- стекло натриевое жидкое (Na2SiO3) ГОСТ 13078.

3.1.3  Нормы содержания компонентов антикоррозионных присадок в охлаждающей воде указаны в таблице 1. При приготовлении воды необходимо исходить из максимального содержания компонентов.

Таблица 1 – Нормы содержания компонентов антикоррозионных присадок в охлаждающей воде

| Нормируемый показатель | Размер-ность | Охлаждающая вода с присадкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нитрито-фосфатная (щелочная) | Нитрито-силикатная | Нитрито-фосфато-хроматная | Нитрито-фосфатная (без щелочи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Содержание нитрита натрия (NaNO2) | мг/дм3 | 2500-3000 | 1000-1500 | 1500-2000 (–)* | 2500-3000 |
| 2 Содержание фосфорного ангидрида (Р2О5) | мг/дм3 | 15-25 | – | 15-25 | 15-25 |
| 3 Содержание силиката натрия (Na2SiO3) | мг/дм3 | – | 300-600 | – | – |
| 4 Содержание хромового ангидрида (CrO3) | мг/дм3 | – | – | 800-1000 | – |
| 5 Содержание едкого натра (NaOH) | по расчету для получения необходимого значения щелочности |  |  |  |  |

*- допускается для охлаждающей воды двигателей дизель-поездов Д1, ДР1, ДР1А с блоками из алюминиевых сплавов

3.1.4  В двигателях тепловозов и дизель-поездов допускается к применению охлаждающая вода с антикоррозионными присадками, указанными в таблице 2.

Таблица №2.

| Серия тепловоза или дизель-поезда | Охлаждающая вода с антикоррозионными присадками |
| --- | --- |
| ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТЭ10, ТГМ4, ТГМ4А, ТЭМ1 | Нитрито-фосфатная (щелочная) |
| 2ТЭ116, ТЭП70, | Нитрито-фосфатная (без щелочи) |
| Д1, ДР1, ДР1А, ТЭП60, М62, 2М62, 2М62У | Нитрито-фосфато-хроматная или нитрито-силикатная |
| ТГМ2, ТГМ3, ТГМ23, ТУ2-7, ТГК2 | Нитрито-фосфато-хроматная |

Охлаждающая вода с другими видами антикоррозионных присадок допускается к применению только с разрешения Главного управления локомотивного хозяйства Укрзализныци.

3.2  ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТУ ПОДГОТОВКИ воды

3.2.1  Для приготовления к выдаче воды на тепловозы и дизель-поезда в зависимости от местных условий выделяется при экипировочном хозяйстве или в депо соответствующее помещение, оборудованное водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и подводом пара.

В помещении по приготовлению воды устанавливаются весы, деревянные лари с запирающимися крышками для хранения тринатрийфосфата и нитрита натрия, железный бачок с краном и запирающейся крышкой для хранения раствора едкого натра и плотно закрывающиеся бидоны для хранения бихромата натрия и бихромата калия.

В зимнее время в помещении должна поддерживаться температура не ниже 15 ºС. Пол помещения должен быть водонепроницаемым, гладким и иметь дренаж для стока воды.

В помещении устанавливаются четыре бака:

  - бак № 1 – для сбора конденсата;

  - бак № 2 – для приготовления воды;

  - бак № 3 – для выдачи воды на тепловозы и дизель-поезда;

  - бак № 4 – для сбора и накопления воды из тепловозов и дизель-поездов при постановке их на ремонт.

Емкость первых двух баков устанавливается, исходя из суточного расхода воды тепловозами данного депо. Емкость бака № 4 рассчитывается, исходя из плана ремонта тепловозов и дизель-поездов.

В цехе текущего ремонта депо дополнительно устанавливаются бак № 3 и бак № 4 для слива качественной воды из водяной системы тепловозов, дизель-поездов при постановке их на ремонт.

3.2.2  При эксплуатации в депо тепловозов нескольких серий с различными видами воды для охлаждения двигателей устанавливается соответствующее количество баков №№ 2,3,4 для приготовления и выдачи на тепловозы охлаждающей воды с соответствующей антикоррозионной присадкой. Баки, предназначенные для приготовления и сбора воды, оборудуются термометрами, змеевиками для подогрева, должны иметь крышки с запорами, краны, устанавливаемые в нижней части, для выдачи воды на тепловозы и дизель-поезда, и краны для отбора проб воды и конденсата, водоуказательные стекла с тарированными рейками, краны для спуска шлама и таблички с указанием емкости бака и наименованием растворов.

Бак № 2 должен быть оборудован механической мешалкой.

Перекачка воды из бака № 1 в баки №№ 2,3 производится центробежным насосом.

Прогрев и заправка двигателей тепловозов и дизель-поездов производятся водой, подогретой до температуры плюс 40-60 ºС, подаваемой центробежными насосами из бака № 3.

Для удобства работ, связанных с приготовлением воды, у баков должны быть предусмотрены служебные площадки, помосты, лестницы и освещение, отвечающие требованиям техники безопасности.

3.2.3  Приготовление воды производится в баке № 2 следующим образом:

Из бака № 1 конденсат перекачивается в бак № 2. К замеренному количеству воды в баке № 2 прибавляют соответствующее количество компонентов антикоррозионной присадки (таблица 1).

Необходимое количество химикатов, требуемое для приготовления определенного объема воды для охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов, а также для доведения до нормы содержания компонентов присадок в воде системы охлаждения двигателя рассчитывается согласно Приложению А.

Противокоррозионные присадки вводятся в бак № 2 в виде растворов, для этого они предварительно растворяются раздельно в небольших емкостях и перед вводом в бак профильтровывается через неворсистую ткань. Химикаты вводятся в бак в любой последовательности.

После ввода в бак № 2 противокоррозионных присадок вода, нагретая в нем до температуры +40...50ºС, тщательно перемешивается при помощи механической мешалки в течение 10-15 мин до полного растворения присадок.

3.2.4  В целях экономного расхода присадок вода из водяной системы при постановке тепловоза на ремонт, в случае удовлетворения предъявляемых к ней требований по жесткости и содержанию хлоридов, собирается в сборный бак № 4 для повторного использования. Из бака № 4 после фильтрации воду перекачивают в бак № 2 и, в случае необходимости, к ней добавляют недостающие компоненты противокоррозионных присадок, или она разбавляется водой из бака № 1 до получения качества, удовлетворяющего требованиям, указанным в таблице 1.

3.2.5  Помещение и оборудование для приготовления воды должны соответствовать типовому проекту экипировочных устройств для тепловозов и требованиям строительных норм и правил к размерам помещения и освещения.

3.2.6  При эксплуатации тепловозов и дизель-поездов на длинных тяговых плечах со значительной потерей воды в водяной системе двигателей для пополнения ее в пути следования предусматривается запас воды в количестве не менее 20 дм3. Этот запас воды выдается на тепловозы и дизель-поезда в железные бидоны с плотно закрывающимися крышками и соответствующими надписями на них “Вода отравлена, для питья непригодна”.

3.2.7  Ответственными за организацию и руководство подготовкой воды для охлаждения двигателей тепловозов, дизель-поездов и химического контроля являются в пределах дороги начальники службы локомотивного хозяйства и дорожной химико-технической лаборатории; депо и деповской химико-технической лаборатории.

3.2.8  Начальник деповской химико-технической лаборатории обязан:

- разработать инструкцию по охране труда при приготовлении и применении воды для охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов и инструкцию по технологии приготовления воды, ознакомить с ними под роспись локомотивные бригады и рабочих по приготовлению воды, вывесить на рабочем месте и выдать рабочим лично, под роспись, и установить контроль за их исполнением;

- организовать контроль за приготовлением и качеством применяемой воды на тепловозах и дизель-поездах.

3.2.9  Бригадир и рабочие по приготовлению воды являются ответственными за содержание и работу пункта по приготовлению воды. Они обязаны:

- своевременно получать химикаты со склада материально-технического снабжения;

- обеспечить временное хранение химикатов с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, требований экологической безопасности;

- вести учет расхода химикатов;

- обеспечить своевременное и качественное приготовление воды;

- выдавать воду на тепловозы и дизель-поезда;

- производить отбор проб противокоррозионных присадок, приготовленной воды и доставку их в лабораторию для анализа.

3.2.10  Машинисты тепловоза и дизель-поезда обязаны обеспечить  применение воды для охлаждения двигателей в соответствии с инструкцией, действующей в депо, не допуская применения для этой цели неподготовленной воды.

3.2.11  Получение химикатов как в сухом, так и в жидком виде производится только по весу. Приемка химикатов тарированной объемной посудой запрещается.

3.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ

3.3.1  Химический контроль охлаждающей воды имеет своей задачей своевременное обнаружение отклонений основных показателей качества воды от заданных нормами значений. Данные, полученные в результате контроля, должны быть точными и своевременными.

Химический контроль в локомотивном депо организуется и осуществляется химико-технической лабораторией.

3.3.2  Химическому контролю подлежат:

- компоненты антикоррозионных присадок по п. 3.1.2;

- исходная вода, в соответствии с требованиями пункта 3.1.1;

- вода, выдаваемая на тепловоз и дизель-поезд;

- вода из системы охлаждения двигателя в период эксплуатации тепловозов и дизель-поездов;

- вода, подлежащая спуску из водяной системы двигателей при постановке тепловозов и дизель-поездов на ремонт для возможности повторного ее использования.

3.3.3  Химический анализ воды производится:

- исходной воды – во всех случаях перед перекачкой ее из бака № 1 в бак № 2;

- воды из бака № 2 – после каждого ее приготовления; воды из бака № 3 – один раз в сутки;

- воды из системы охлаждения двигателей поездных тепловозов и дизель-поездов – на каждом ТО-3 и текущих ремонтах;

- противокоррозионных присадок – при поступлении новых партий на склад хранения.

3.3.4  Пробы охлаждающей воды с локомотивов должны отбирать рабочие по отбору проб, предусмотренные в штате химико-технической лаборатории депо, либо это вменяется в обязанности локомотивным бригадам распоряжением начальника службы локомотивного хозяйства дороги. Приготовление воды на экипировках должны осуществлять дежурные рабочие по приготовлению воды.

3.3.5  Пробы охлаждающей воды с тепловозов и дизель-поездов отбираются через специально предназначенные краны. На тепловозах, не имеющих таких пробоотборных устройств, их необходимо установить по чертежам, согласованным с Полтавским ПКТБ по ремонту локомотивов.

Отобранные пробы подвергаются анализам на определение жесткости, содержания хлоридов, щелочности и содержания компонентов присадок.

Результаты анализа воды заносят в журналы учетной формы ТУ-142 и ТУ-28.

3.3.6  Эксплуатационная пригодность охлаждающей воды оценивается путем сопоставления данных анализа с браковочными показателями, приведенными в таблице 3.

При достижении браковочных параметров охлаждающей воды производится замена ее в системе охлаждения локомотивов.

При заниженном содержании в воде антикоррозионных присадок таковые вводятся рабочим по приготовлению воды в охлаждающую систему двигателя тепловоза, дизель-поезда в количествах, рассчитанных лабораторией согласно Приложению А.

Присадки вводятся в охлаждающую систему дизеля в растворенном виде.

В случае превышения содержания антикоррозионных присадок в воде свыше норм, в водяную систему двигателя тепловоза, дизель-поезда добавляется умягченная вода или конденсат в количестве, указанном лабораторией.

Примечание: При наличии следов нефтепродуктов, вызывающих помутнение воды в охлаждающей системе, воду из водяной системы слить и устранить причину, вызывающую попадание нефтепродуктов в систему охлаждения. Произвести промывку системы горячим конденсатом.

Таблица 3 – Нормы браковок охлаждающей воды.

| Браковочный показатель | Размер-ность | Охлаждающая вода с присадками |  |  |  | Метод опреде-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нитрито-фосфатная (щелочная) | Нитрито-силикатная | Нитрито-фосфато-хроматная | Нитрито-фосфатная (без щелочи) |  |
| Щелочность (по фенолфталеину) | моль/м3 | менее 1,5 более 2,5 | менее 1,0 более 3,0 | более 0,3 | более 1,0 (более 0,5**) | п. 5.2 |
| Общая жесткость | моль/м3 | выше 0,3 | выше 0,3 | выше 0,3 | выше 0,3 | п. 5.3 |
| Содержание хлоридов | мг/дм3 | выше 50 | выше 50 | выше 50 | выше 50 | п. 5.4 |
| Содержание нитрита натрия | мг/дм3 | менее 2500 более 3000 | менее 1000 более 1500 | менее 1500 более 2000 (–)* | менее 2500 более 3000 | п. 5.5 |
| Содержание фосфорного ангидрида | мг/дм3 | менее 15 более 25 | – | менее 15 более 25 | менее 15 более 25 | п. 5.6 |
| Содержание хромового ангидрид | мг/дм3 | – | – | менее 800 более 1000 | – | п. 5.7 |
| Содержание силиката натрия | мг/дм3 | – | менее 300 более 600 | – | – | п.5.8 |

*- допускается для охлаждающей воды двигателей дизель-поездов Д1, ДР1, ДР1А с блоками из алюминиевых сплавов

**- для тепловозов 2ТЄ116, 2ТЄ121, ТЄП70, ТЄП75 с блоками из алюминиевых сплавов

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ     ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

4.1  Все лица, связанные с приготовлением и применением воды для охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов, обязаны пройти обучение и проверку знаний инструкций по охране труда и технологии приготовления и применения воды, знать и владеть способами защиты от вредного воздействия химических веществ.

4.2  Химические вещества, применяемые для приготовления воды, характеризуются следующими свойствами:

  - технический едкий натр представляет собой сильную щелочь и при попадании на кожу человека вызывает тяжелые ожоги. Особенно опасно попадание едкого натра в глаза, в результате чего возможна потеря зрения. При попадании на одежду, особенно шерстяную, едкий натр разрушает ее;

  - тринатрийфосфат обладает щелочными свойствами. Пыль тринатрийфосфата вызывает раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, а также изменение кожных покровов типа дерматитов и экзем;

  - хромовый ангидрид, бихромат калия или натрия, нитрит натрия при попадании на кожу, особенно в местах порезов, вызывает сильное разъедание ее, а также раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.

Технический нитрит натрия токсичен!

Соединения хрома вызывают атрофию зрительного нерва!

В местах хранения нитрита натрия и соединений хрома повесить знаки безопасности «Яд».

4.3  Выгрузка сухих химикатов для последующего их хранения в складских помещениях должна производиться в той же таре, в которой прибыли химикаты.

Слив из цистерны жидких химикатов должен производиться в приемные резервуары.

Слив и выгрузка химических веществ должны производится на специальных обваловочных площадках с покрытием, не допускающим их  попадания в грунт.

В случае разлива едкого натра или рассыпания сухих химикатов место засыпается сухим песком, собирается со срезанием слоя загрязненного грунта в специальную тару и вывозится в места очистки или переработки по согласованию с местной экологической инспекцией.

4.4  Рабочие, связанные с выгрузкой и погрузкой химикатов, должны быть проинструктированы о соблюдении мер предосторожности в соответствии с «Типовой инструкцией по технике безопасности и производственной санитарии для грузчиков предприятий железнодорожного транспорта» и с «Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте».

4.5  Для предотвращения несчастных случаев от ожогов и отравлений химикатами в каждом пункте по приготовлению и выдаче воды на тепловозы должен быть наведен строгий порядок в части их хранения, а также учета прихода и расхода.

4.6  Выдача воды на тепловозы и дизель-поезда производится только в бидонах, использование ведер запрещается. Бидоны должны иметь крышки, упоры и ручки.

Во избежание отравлений на бидонах и емкостях, в которых хранится и приготовляется вода, должна быть четкая надпись «Вода отравлена, для питья непригодна».

Категорически запрещается выдача на тепловозы и дизель-поезда химикатов в чистом виде как в сухом, так и в растворенном состоянии.

4.7  Рабочие, связанные с приготовлением и выдачей воды на тепловозы должны обеспечиваться и работать в специальной одежде, обуви с использованием средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и действующей инструкцией о порядке выдачи, хранения и использования спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

4.8  Лица, связанные с выгрузкой химикатов, приготовлением и применением воды, обеспечиваются постоянным медобслуживанием в сроки, установленные министерством здравоохранения Украины.

4.9  Для оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях в пунктах по приготовлению и выдаче воды на тепловозы должны находиться аптечка с установленным перечнем медикаментов и Правила пользования ими.

Кроме типового набора медикаментов и перевязочного материала в аптечке должно быть следующее:

- 2%-ный раствор борной кислоты;

- 1%-ный раствор уксуснокислого алюминия (буровской жидкости);

- 2%-ный раствор питьевой соды NaHCO3.

4.10  К самостоятельной работе, связанной с приготовлением воды для тепловозов и дизель-поездов, выгрузкой химикатов, допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний по специальности и охране труда в объеме, соответствующем занимаемой должности.

5 МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЗОВ И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ

  - Отбор проб

Пробы охлаждающей воды с тепловозов и дизель-поездов отбираются через специально предназначенные краны. На тепловозах, не имеющих таких пробоотборных устройств, их необходимо установить по чертежам, согласованным с Полтавским ПКТБ по ремонту локомотивов.

Кран перед отбором пробы и трубу следует промыть, слив около 0,5 дм3 охлаждающей воды.

Пробы для химического анализа отбираются в чистую сухую посуду, имеющую крышку или пробку, в количестве 1,5 дм3. Перед отбором пробы посуда споласкивается водой, отбираемой для анализа.

5.2 Определение щелочности

В основе методики лежит теория метода нейтрализации. Для титрования щелочей и веществ щелочного характера применяют титрованные растворы кислот (соляной, серной, азотной и др.) Для точности результатов обычно используют раствор 0,1 н. концентрации.

При титровании щелочи кислотой имеет место реакция нейтрализации:

Н+ + ОН–         Н2О

Точку эквивалентности устанавливают по изменению окраски добавляемого к раствору вспомогательного вещества – индикатора. Представителями таких индикаторов являются применяемые чаще других фенолфталеин (область перехода при рН 8,2…10,0) и метиловый оранжевый (область перехода при рН 3,1…4,4).

5.2.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3, 250 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Кислота соляная по ГОСТ 3118.

- Натрий углекислый безводный (карбонат натрия) «ч.д.а.»- по ГОСТ 4201.

- Спирт этиловый ректификованный с объемной долей 96 % по ГОСТ 18300.

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

- Фенолфталеин.

- Индикатор метиловый оранжевый (метилоранж).

5.2.2  Подготовка к проведению анализа

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

      - Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

- раствор кислоты соляной 0,1 н.: раствор готовят из фиксанала, рассчитанного на 1 дм3 0,1 н. раствора соляной кислоты или из соляной кислоты следующим образом: 8,25 см3 соляной кислоты (концентрированной, плотностью 1,19 г/см3) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3, и доводят раствор до метки;

- фенолфталеин, 1% спиртовой раствор: 0,5 г фенолфталеина растворяют в мерной колбе вместимостью 50 см3 в этиловом спирте и доводят раствор до метки этиловым спиртом;

- метилоранж, 0,1 % раствор: 0,1 г метилоранжа растворяют в 80 см3 горячей дистиллированной воды, по охлаждении доводят объем раствора до 100 см3.

5.2.2.2 Установка поправочного коэффициента соляной кислоты по углекислому натрию.

Берут 3-4 навески углекислого натрия, высушенного при температуре 150º С до постоянного веса (по 0,1500-0,2000 г).

Навески переносят в конические колбы вместимостью 250 см3 и растворяют в 25 см3 воды. К раствору добавляют 1-2 капли раствора метилоранжа и постепенно титруют соляной кислотой до изменения окраски раствора в оранжево- розовую.

Коэффициент поправки рассчитывают по формуле:

| К = | а | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | V · 0,0053 |  |

где: а – навеска углекислого натрия, г;

V– количество соляной кислоты, израсходованное на титрование, см3;

0,0053 – количество углекислого натрия, соответствующее 1 см3 точно 0,1 н. раствора соляной  кислоты, г.

Поправочный коэффициент устанавливают не реже 1 раза в месяц.

    - Определение щелочности по фенолфталеину

      - Проведение анализа

100 см3 исследуемой воды, предварительно отфильтрованной через фильтр, отбирают в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 3-5 капель фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до исчезновения розовой окраски.

5.2.3.2 Обработка результатов анализа

Щелочность определяют по формуле:

Щ = а · К

где: Щ – щелочность по фенолфталеину, моль/м3;

а – количество 0,1 н. раствора соляной кислоты, пошедшее  на титрование 100 см3 исследуемой воды, см3;

К – поправочный коэффициент к 0,1 н. раствору соляной кислоты.

Пример оформления результатов анализа.

На титрование пробы воды объемом 100 см3 пошло 0,3 см3 0,1 н. раствора соляной кислоты. Значит, Щ = 0,3 · 1 = 0,3 моль/м3, если К = 1.

За результат анализа принимается среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,05 моль/м3.

5.2.4 Определение щелочности по метилоранжу

5.2.4.1 Проведение анализа

100 см3 исследуемой воды, предварительно отфильтрованной через фильтр, отбирают в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют        3 капли раствора метилоранжа и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до начала перехода желтой окраски в оранжевую.

5.2.4.2 Обработка результатов анализа.

Щелочность определяют по формуле:

Щ = а · К

где: Щ – щелочность по метилоранжу, моль/м3;

а – количество 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшее  на титрование 100 см3 исследуемой воды, см3;

К – поправочный коэффициент к 0,1 н. раствору соляной кислоты.

Пример оформления результатов анализа

На титрование пробы воды объемом 100 см3 пошло 0,7 см3 0,1 н. раствора соляной кислоты. Значит, Щ = 0,7 · 1 = 0,7 моль/м3, если К = 1.

За результат анализа принимается среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,05 моль/м3.

  - Определение общей жесткости

Метод основан на образовании прочного комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния.

Определение проводят титрованием пробы воды трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора.

5.3.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3, 250 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Кислота соляная, «х.ч.» -  по ГОСТ 3118.

- Трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N' тетрауксусной кислоты, двухводная), «ч.д.а.» - по ГОСТ 10652.

- Аммоний хлористый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 3773.

- Аммиак водный, «ч.д.а.» -по ГОСТ 3760.

- Хромовый темно-синий - по ГОСТ 14091.

- Эриохром черный – индикатор.

- Цинк металлический гранулированный.

- Натрий хлористый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 4233.

- Натрий сернистый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 2053.

- Спирт этиловый ректификованный с объемной долей 96 % – по ГОСТ 18300.

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

- Гидроксиламина гидрохлорид – по ГОСТ 5456.

5.3.2 Подготовка к проведению анализа

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

5.3.2.1 Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

1) раствор трилона Б, 0,1 н.: раствор готовят из фиксанала, рассчитанного на приготовление 1000 см3 0,1 н. раствора, или из навески трилона Б следующим образом:

18,62 г трилона Б растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят объем водой до метки. Если раствор мутный, то его фильтруют. Раствор трилона Б устойчив в течение нескольких месяцев. Установку поправочного коэффициента трилона Б производят по раствору хлористого цинка или раствору сернокислого магния, приготовленного из фиксанала.

- раствор хлористого цинка, 0,1 н.: точную навеску гранулированного цинка 3,269 г растворяют в 30 см3 разбавленной соляной кислоты (к 1 части дистиллированной воды добавляют 1 часть соляной кислоты). Затем доводят объем в мерной колбе вместимостью 1000 см3 дистиллированной водой до метки. Получают точно 0,1 н. раствор.

3) раствор трилона Б, 0,01 н.: в мерную колбу вместимостью 500 см3 вносят 50 см3 0,1 н. раствора трилона Б и разбавляют дистиллированной водой до метки.

4) буферный раствор: 10 г хлористого аммония (NH4Cl) растворяют в дистиллированной воде, добавляют 50 см3 25 % раствора аммиака и доводят до 500 см3 дистиллированной водой.

5) растворы индикаторов: 0,5 г хромового темно-синего или эриохром черного растворяют в 20 см3 буферного раствора и доводят до 100 см3 этиловым спиртом. Допускается пользоваться сухим индикатором. Для этого 0,5 г индикатора смешивают с 50 г сухого хлористого натрия, предварительно тщательно растертого в ступке.

5.3.2.2 Установка поправочного коэффициента 0,1 н. раствора трилона Б

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 0,1 н. раствора хлористого цинка или 10 см3 0,1 н. раствора сернокислого магния и разбавляют дистиллированной водой до 100 см3. Прибавляют 10 см3 буферного раствора, добавляют приблизительно 0,1 г сухой смеси индикатора или 5-7 капель раствора одного из индикаторов и титруют при тщательном перемешивании раствором трилона Б до изменения окраски в эквивалентной точке. Окраска должна быть синей с фиолетовым оттенком при прибавлении индикатора хромового темно-синего и синего с зеленым оттенком – при прибавлении индикатора эриохром черного. Титрование следует проводить на фоне контрольной пробы, которая может быть слегка перетитрована.

Поправочный коэффициент к нормальности раствора трилона Б вычисляют по формуле:

| К = | 10 | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где V– количество раствора трилона Б, израсходованное на титрование, см3.

Поправочный коэффициент К определяют один раз в месяц.

5.3.3 Проведение анализа

100 см3 исследуемой воды, предварительно отфильтрованной через промытый этой же водой фильтр, нейтрализуют в колбе вместимостью 250 см3 0,1 н. раствором соляной кислоты (для нейтрализации приливают столько кислоты, сколько ее расходуется при определении щелочности воды по фенолфталеину). Затем в колбу приливают 5,0 см3 аммиачного буферного раствора, добавляют приблизительно 0,1 г сухой смеси индикатора или 5-7 капель раствора одного из индикаторов и перемешивают. Медленно титруют при тщательном перемешивании 0,01 н. раствором трилона Б до изменения окраски в эквивалентной точке (окраска должна быть синей с фиолетовым оттенком при индикаторе хром темно-синем или синей с зеленоватым оттенком при индикаторе эриохром черный). Нечеткое изменение окраски в эквивалентной точке указывает на присутствие цинка и меди. В этом случае перед определением жесткости к 100 см3 исследуемой воды прибавляют 1 см3 2 % раствора сернистого натрия (Na2S) и затем ведут определение по обычной методике. При наличии в испытуемой воде ионов марганца после прибавления к пробе буферного раствора и индикатора цвет пробы довольно быстро изменяется, переходя в серый. В таком случае титрование невозможно. В этом случае к пробе сначала прибавляют 5 капель 1 % раствора солянокислого гидроксиламина, а потом уже буферный раствор и индикатор, после чего ведут определение жесткости по обычной методике.

5.3.4 Обработка результатов

Общую жесткость воды определяют по формуле:

| Жобщ = | а · К · 0,01 · 1000 | (3) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где:   Жобщ – общая жесткость, моль/м3;

а – количество 0,01 н. раствора трилона Б, пошедшее на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент к раствора трилона Б;

V – объем воды, взятой для анализа, см3.

Пример оформления результатов анализа:

На титрование пробы воды объемом 100 см3 пошло 5 см3 0,01 н. раствора трилона Б. Значит:

| Жобщ = | 5 · 1 · 0,01 · 1000 | = 0,5 моль/м3, если К=1 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

За результат анализа принимается среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,03 моль/м3.

  - Определение содержания хлоридов

Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или слабощелочной среде азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора. После осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую.

5.4.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3, 250 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Серебро азотнокислое, «ч.д.а.» - по ГОСТ 1277.

- Натрий хлористый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 4233.

- Кислота азотная, «х.ч.» - по ГОСТ 4461.

- Калий хромовокислый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 4459.

- Фенолфталеин.

- Спирт этиловый ректификованный с объемной долей 96 % по ГОСТ 18300

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

5.4.2 Подготовка к проведению анализа

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

5.4.2.1 Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

- титрованный раствор азотнокислого серебра: 4,8 г азотнокислого серебра растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят объем до метки. 1 см3 раствора эквивалентен 1 мг хлор-иона. Раствор хранят в склянке из темного стекла;

- титрованный раствор хлористого натрия: 1,649 г хлористого натрия, высушенного при температуре 105 0С до постоянной массы, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят раствор до метки. 1 см3  раствора содержит 1 мг хлор-иона;

- фенолфталеин, 1 % спиртовый раствор: 0,5 г фенолфталеина растворяют в 50 см3 этилового спирта;

- раствор хромовокислого калия, 5 %: 5 г хромовокислого калия растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем до 100 см3.

5.4.2.2 Установка поправочного коэффициента к раствору азотнокислого серебра

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят мерной пипеткой 10 см3 раствора хлористого натрия и 10…30 см3 дистиллированной воды, добавляют 1 см3 раствора хромовокислого калия и титруют раствором азотнокислого серебра до перехода лимонно-желтой окраски мутного раствора в оранжево-желтую, не исчезающую в течение 15-20 сек. Полученный результат считают ориентировочным. К оттитрованной пробе прибавляют 1-2 капли раствора хлористого натрия до получения желтой окраски. Эта проба является контрольной при повторном, более точном определении. Для этого отбирают новую порцию раствора хлористого натрия и титруют азотнокислым серебром до получения незначительной разницы оттенков слабо-оранжевого в титруемом растворе и желтого в контрольной пробе.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

| К = | 10 | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где V– количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование, см3.

5.4.3 Проведение анализа

100 см3 исследуемой воды, предварительно отфильтрованной через фильтр, отбирают в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют                3-5 капель фенолфталеина и нейтрализуют азотной кислотой разбавленной 1:100, добавляя ее по каплям до исчезновения розовой окраски. Нейтрализованную пробу воды титруют раствором азотнокислого серебра до появления оранжево-желтой окраски.

5.4.4 Обработка результатов анализа

Содержание хлоридов (Х) вычисляют по формуле:

| Х = | а · 1000 · К | [мг/дм3], (5) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где  V – объем раствора азотнокислого серебра в см3, пошедший на титрование;

10 – коэффициент для приведения к дм3;

К – поправочный коэффициент.

Пример оформления результатов анализа

На титрование пробы воды объемом 100 см3 пошло 0,5 см3 азотнокислого серебра.

Значит:

| Х = | 0,5 · 1000 · 1 | = 5 мг/дм3, если К=1 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

  - Определение содержания нитрита натрия

Содержание нитритов определяется перманганатометрическим методом в кислой среде. Согласно уравнению реакции калий марганцовокислый окисляет нитриты до нитратов с образованием бесцветного иона Mn++ :

5NO2- + 2МпО4- + 6Н+                  5NO3- + 2Мп++ +3 Н2О

Реакция идет медленно, поэтому необходимо приливать раствор марганцевокислого калия медленно, при хорошем перемешивании, до появления устойчивого розового окрашивания.

5.5.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3, 250 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Калий марганцевокислый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 20490.

- Кислота серная, «ч.д.а.» - по ГОСТ 4204.

- Кислота щавелевая, «ч.д.а.» - по ГОСТ 22180.

- Натрий щавелевокислый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 5839.

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

5.5.2 Подготовка к проведению анализа

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

5.5.2.1 Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

1) раствор марганцовокислого калия 0,1 н.: раствор готовят из фиксанала, рассчитанного на приготовление 1 дм3 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, а при его отсутствии – из навески.

Для приготовления 1 дм3 0,1 н. раствора растворяют 3,16 г KMnO4 в 1 дм3 дистиллированной воды. Кристаллический марганцовокислый калий обычно содержит ряд примесей, особенно двуокись марганца. Кроме того, в первые дни после приготовления раствора происходит окисление случайных органических веществ, содержащихся в дистиллированной воде, вследствие чего концентрация раствора KMnO4 постепенно изменяется. Поэтому сначала готовят раствор KMnO4, приблизительно требуемой концентрации, для чего взвешивают навеску из расчета 3,2 г на 1 дм3 дистиллированной воды. Крупнокристаллический KMnO4 предварительно растирают в ступке. Взятую навеску пересыпают в стакан вместимостью 500 см3 и приливают 250 см3 прокипяченной и охлажденной дистиллированной воды, перемешивают стеклянной палочкой, дают раствору отстоятся 10 мин. и сливают (декантируют) в склянку из темного стекла. Этот процесс повторяют до растворения всего марганцовокислого калия. На дне стакана обычно остается некоторое количество нерастворимых примесей, которые выбрасывают. После каждой декантации склянку с раствором взбалтывают, а после слива следующей порции раствора и оставшегося количества воды раствор перемешивают, закрывают бутыль стеклянной притертой пробкой и затем оставляют на 7-10 дней в темноте. За это время окисляются все случайные органические примеси в воде, а образовавшаяся двуокись марганца осядет на дно. Затем раствор осторожно сливают при помощи стеклянного сифона, фильтруя через стеклянную вату или волокнистый асбест (через бумажный фильтр раствор KMnO4 фильтровать нельзя) в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят объем водой до метки.

Для быстрого приготовления небольшого количества 0,1 н. раствора марганцовокислого калия необходимое количество KMnO4 растворяют в соответствующем объеме воды, доводят раствор до кипения и выдерживают на водяной бане еще 1 час. В случае выпадения осадка раствор фильтруют вышеуказанным способом. В этом случае к установке поправочного коэффициента можно приступать после охлаждения раствора.

Раствор марганцовокислого калия хранят в склянках из темного стекла. Следует избегать соприкосновения раствора марганцовокислого калия с резиновыми трубками и пробками, а также с бумагой. При титровании необходимо пользоваться бюретками со стеклянными кранами. Краны на бюретках нельзя смазывать вазелином, можно слегка разбавленной серной кислотой. Бюретки и другую стеклянную посуду нельзя оставлять в течение продолжительного времени с раствором KMnO4, так как при этом образуется коричневато-бурая пленка. В случае образования пленки ее необходимо удалить концентрированной соляной кислотой.

2) раствор щавелевой кислоты, 0,1 н.: раствор готовят из фиксанала, рассчитанного на приготовление 1 дм3 0,1 н. раствора щавелевой кислоты, а в случае его отсутствия – из навески следующим образом: 6,3032 г свежеперекристаллизованной щавелевой кислоты (Н2С2О4 . 2Н2О) растворяют в мерной колбе вместимостью 1000 см3 в предварительно подкисленной дистиллированной воде (к небольшому количеству дистиллированной воды прибавляют 300 см3 разбавленной 1:5 серной кислоты) и доводят объем до метки;

- разбавленная серная кислота, 1:5: к 5 частям дистиллированной воды прибавляют 1 часть серной кислоты;

- разбавленная серная кислота, 1:3: к 3 частям дистиллированной воды прибавляют 1 часть серной кислоты;

- раствор серной кислоты, 2 н.: в колбе вместимостью 1000 см3 смешать приблизительно 500 см3 дистиллированной воды с 98 г серной кислоты и довести объем до метки дистиллированной водой;

- раствор натрия щавелевокислого: 0,1340 г предварительно высушенного до постоянного веса при температуре 105-110 ºС натрия щавелевокислого помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 100 см3 горячей (t = 80…90 ºС) дистиллированной воды.

5.5.2.2  Установление поправочного коэффициента раствора марганцовокислого калия

В коническую колбу вместимостью 250 см3 мерной пипеткой отбирают 25 см3 раствора щавелевой кислоты. Приливают 15 см3 2 н. раствора серной кислоты и нагревают до температуры 80…90 ºС, не допуская кипения. Затем медленно титруют раствором марганцовокислого калия при постоянном  перемешивании до появления едва заметного на белом фоне слабо-розового окрашивания. После этого содержимое колбы подогревают и дотитровывают раствор до розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

Поправочный коэффициент определяют по формуле:

| КК = | 25 | (6) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где V– объем 0,1 н. раствора KMnO4, пошедший на титрование 25 см3 0,1 н. раствора щавелевой кислоты, см3.

В случае использования для установки поправочного коэффициента KMnO4 натрия щавелевокислого, к раствору натрия щавелевокислого прибавляют 10 см3 разбавленной серной кислоты (1:3) и медленно титруют раствором марганцовокислого калия при постоянном сильном перемешивании до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

Поправочный коэффициент определяют по формуле:

| КК = | 20 | (7) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где V– объем марганцовокислого калия, пошедшего на титрование навески 0,1340 г натрия щавелевокислого, см3;

20 – объем 0,1н. раствора марганцовокислого калия в см3, соответствующий 0,1340 г  натрия щавелевокислого.

Поправочный коэффициент КК определяют один раз в месяц.

5.5.3 Проведение анализа

В коническую колбу вместимостью 250 см3 мерной пипеткой отмеряют  25 см3 исследуемой охлаждающей воды, предварительно отфильтрованной, добавляют 75 см3 дистиллированной воды и 4 см3 разбавленной серной кислоты (1:3). Содержимое колбы перемешивают и быстро титруют (без подогрева) раствором KMnO4 до появления устойчивого ярко-оранжевого (при наличии хроматов) или розового окрашивания (при отсутствии хроматов), не исчезающего в течение 1 мин. при непрерывном перемешивании.

5.5.4 Обработка результатов анализа

Содержание азотнокислого натрия определяют по следующей формуле:

| СNaNO2 = | а · КК · 3,45 · 1000 | [мг/дм3], (8) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где  а – объем 0,1 н. раствора KMnO4, пошедший на титрование, см3;

КК – поправочный коэффициент раствора KMnO4;

V– объем воды, взятой  для анализа, см3;

3,45 – количество нитрита натрия, мг, эквивалентное 1 см3 0,1 н. раствора KMnO4;

1000 – коэффициент приведения объема к 1дм3.

Примечание. Пробу воды после определения нитритов сохраняют для анализа хроматов.

Пример оформления результатов анализа:

На титрование 25 см3 исследуемой воды затрачено 18,5 см3 0,1н. раствора перманганата калия. Если К=1, то содержание нитрита натрия выразится величиной:

| СNaNO2 = | 18,5 · 1 · 3,45 · 1000 | = 2553 мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 25 |  |

5.6 Определение содержания фосфорного ангидрида (фосфатов)

Определение фосфатов проводят визуально-колориметрическим методом, который основан на известной реакции образования восстановленного фосфорно-молибденового комплекса, окрашенного в синий цвет. В качестве восстановителя используется раствор двухлористого олова или металлическое олово в виде оловянной палочки. Сравнивая интенсивность окраски исследуемой воды с окраской стандартных образцов (шкалы), определяют содержание фосфатов в охлаждающей воде.

5.6.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Пробирки из бесцветного стекла с притертыми пробками – по ГОСТ 25336, 10 шт.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью  1000 см3, 200 см3, 100 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Аммоний молибденовокислый – по ГОСТ 3765.

- Кислота соляная, «ч.д.а.» - по ГОСТ 3118.

- Динатрийфосфат Na2HPO4 - по ГОСТ 4172.

- Калий фосфорнокислый однозамещенный – по ГОСТ 4198.

- Сульфит натрия безводный, «ч.д.а.» – по ГОСТ 5644.

- Палочка из олова по ГОСТ 860, длиной 100-150 мм, диаметром 4-5 мм.

- Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

- Олово двухлористое.

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

- Кислота азотная, «х.ч.» – по ГОСТ 4461.

- Кислота серная, «ч.д.а.» по ГОСТ 4204.

- Индигокармин – индикатор.

5.6.2 Подготовка к проведению анализа.

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

5.6.2.1 Приготовление растворов реактивов.

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

1) запасный раствор аммония молибденовокислого: 10 г аммония молибденовокислого растворяют при нагревании (не допуская кипения) в 100 см3 дистиллированной воды, раствор фильтруют горячим, охлаждают, при перемешивании прибавляют 200 см3 концентрированной соляной кислоты и 100 см3 дистиллированной воды. Раствор хранят в темном месте.

2) рабочий раствор аммония молибденовокислого: к одной части запасного раствора прибавляют четыре части дистиллированной воды.

3) раствор соляной кислоты, разбавленной 1:1: к одной  части дистиллированной воды прибавляют одну часть соляной  кислоты.

4) раствор серной кислоты: к 820 см3 дистиллированной  воды прибавляют 180 см3 концентрированной серной кислоты.

5) раствор двухлористого олова:

1-й способ: 2,5 г неокисленного двухлористого олова (SnCl2 . 2Н2О)

растворяют в 5 см3 концентрированной соляной кислоты при слабом нагревании. После растворения приливают 100 см3 чистого глицерина и перемешивают стеклянной палочкой. Глицериновый раствор устойчив, его нет необходимости предохранять от контакта с воздухом. Окисления Sn+2 в Sn+4 не наблюдается в течение полугода.

2-й способ: в мерной колбе вместимостью 100 см3 растворяют  в 50 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, 2 г двухлористого олова (SnCl2 . 2Н2О),  добавляют 0,1-0.2 г металлического олова в виде стружки и нагревают на слабом огне до растворения. После полного растворения объем довести дистиллированной водой до метки.

6) эталонный раствор динатрийфосфата: 0,504 г динатрийфосфата растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки.

7) раствор сульфита натрия 5 %: к 5 г сульфита натрия прибавляют 95 см3 дистиллированной воды.

8) азотная кислота, разбавленная 1:2: к двум частям дистиллированной воды прибавляют одну часть азотной кислоты.

9) запасный раствор фосфата, содержащий 1 мг РО43– в 1 см3: навеску КН2РО4 массой 1, 4330 г, высушенную до постоянной массы при температуре 100…105 0С, растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 1000 см3. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде.

10) стандартный раствор фосфата, содержащий 10 мг РО43– в 1000 см3, готовят разбавлением запасного раствора: 10 см3запасного раствора вносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят водой до метки.

5.6.2.2 Выполнение анализа с использованием  фотоэлектроколориметра

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 5см3 охлаждающей воды. добавляют 5 см3 раствора серной кислоты и 2 см3 запасного раствора молибдата аммония. Жидкость перемешивают, добавляют 35- 40 см3 дистиллированной воды, вновь тщательно перемешивают и через 2 минуты вводят 10-15 капель раствора хлористого олова и 0,5 см3 сульфита натрия. Содержимое колбы перемешивают. Затем доводят дистиллированной водой до метки и через 5 минут окрашенную в синий цвет жидкость колориметрируют на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром ( = 665…675 нм)в кювете с толщиной слоя 10 мм.

5.6.2.3 Вычисление результатов

Результаты анализа находят, пользуясь графиком. Для построения графика в ряд мерных колб вместимостью 50 см3 вводят следующие объемы стандартного раствора фосфатов 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 см3, что соответствует концентрации 0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15 мг/дм3 РО43–, затем добавляют в каждую колбу по 5 см3 раствора серной кислоты и по 2 см3 раствора молибдата аммония, после чего дистиллированной водой доводят объем во всех колбах до 40-45 см3, тщательно перемешивают содержимое каждой колбы и, спустя 2 минуты вводят по 10-15 капель раствора хлористого олова и по 0,5 см3 сульфита натрия. Перемешав жидкости, доводят их объемы дистиллированной водой до метки, вновь хорошо перемешивают и через 5 минут колориметрируют с красным светофильтром, помещая в кювету сравнения нулевую пробу. Расчетный график периодически следует проверять. В качестве нулевой пробы используют пробу, в которую введены все те же самые реактивы, кроме стандартного раствора фосфатов.

Содержание фосфатов в охлаждающей воде рассчитывают по формуле:

| Р2О5 = | С . 1000 . К | (9) |
| --- | --- | --- |
|  | V |  |

где    С – концентрация  Р2О5 по графику, мг/дм3;

К – фактор перерасчета РО43- на Р2О5;  К = 0,75;

V – объем пробы в см3.

Примечание: Проведение анализа определения фосфатов в охлаждающей воде и построение градуировочного графика должно производится в одинаковых условиях.

При отсутствии фотоэлектроколориметра допускается следующая методика.

5.6.3 Приготовление шкалы стандартов

5.6.3.1 Шкала А – на основе индигокармина

В десять пробирок из бесцветного стекла, одинаковых по высоте и диаметру, наливают раствор индигокармина и воду в количествах, указанных в таблице 4.

Таблица 4.

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество раствора индигокармина, см3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 3,5 | 5,0 |
| Количество воды, см3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| Содержание фосфатов в охлаждающей воде, мг/дм3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |

Пробирки закупоривают и тщательно перемешивают их содержимое. Приготовленная таким образом шкала стандартов устойчива и пригодна к работе в течение месяца.

5.6.3.2  Шкала Б – на основе динатрийфосфата

В семь мерных колб, вместимостью по 100 см3 мерной пипеткой отмеряют эталонный раствор динатрийфосфата в количествах: 2,5; 3.0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 см3. Раствор во всех колбах доводят до метки, прибавляя 0,1 н. раствор соляной кислоты, после чего тщательно перемешивают. Затем из каждой колбы мерной пипеткой отбирают по 5 см3 раствора и переносят соответственно в семь пробирок. В каждую пробирку прибавляют по 5 см3 рабочего раствора аммония молибденовокислого, после чего содержимое пробирок перемешивают оловянной палочкой до появления не изменяющейся синей окраски.

Таким образом, шкала Б соответствует следующему содержанию фосфатов в эталонных растворах:

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество первоначально использованного эталонного раствора динатрийфосфата, см3 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Содержание фосфатов в охлаждающей воде, мг/дм3 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

Примечание: Данной шкалой можно пользоваться только одни сутки. На вторые сутки шкалу восстанавливают оловянной палочкой. Далее готовят новую шкалу.

5.6.4 Проведение анализа

В пробирку помещают 1 см3 анализируемой воды, затем добавляют 4 см3 дистиллированной воды, 5 см3 рабочего раствора аммония молибденовокислого и перемешивают жидкость оловянной палочкой до появления постоянной синей окраски. При наличии хроматов к 1 см3 анализируемой воды сначала добавляют 1 каплю 25 % раствора соляной кислоты и 1-2 капли 5 % раствора сульфита натрия до обесцвечивания или появления слабо-голубоватой окраски жидкости в пробирке.

Окраску сравнивают со шкалой стандартов (А или Б) в пробирках.

Перед употреблением оловянная палочка должна иметь чистую, блестящую поверхность. После каждого опыта палочку необходимо сразу же вытирать досуха. Если на палочке образовался трудно очищаемый серый налет, то его нужно снять тонкой наждачной бумагой, после чего палочку ополоснуть дистиллированной водой или обработать в пробирке разбавленной азотной кислотой и тщательно отмыть сначала под краном, а затем дистиллированной водой.

5.7 Определение содержания хромового ангидрида

5.7.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Калий марганцевокислый, «ч.д.а.» - по ГОСТ 20490.

- Соль Мора (двойная сернокислая соль закиси железа и аммония) – по ГОСТ 4208.

- Кислота серная, «ч.д.а.» - по ГОСТ 4204.

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

5.7.2 Подготовка к проведению анализа

Включение сушильного шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

5.7.2.1 Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

1) раствор марганцовокислого калия 0,1 н. – по п. 5.5.2.1.

2) раствор соли Мора 0,1 н. :

Раствор соли Мора готовят из фиксанала или из навески 39,2 г. Навеску растворяют в 500 см3 дистиллированной воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3. Затем прибавляют 40 см3 концентрированной серной кислоты и после охлаждения доводят раствор водой до метки.

5.7.2.2 Установление поправочного коэффициента раствора соли Мора

Поправочный коэффициент раствора соли Мора устанавливают ежедневно перед началом определения содержания хромового ангидрида.

Для этого отбирают 10,0 см3 раствора соли Мора в колбу и титруют раствором марганцовокислого калия до появления устойчивого слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 3…5 мин. Из 3-4-х титрований находят среднее и вычисляют поправочный коэффициент раствора соли Мора по формуле:

| К = | п | (10) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |

где: п – объем КМnО4, пошедший на титрование.

5.7.3 Проведение анализа

В колбу после определения нитритов приливают из бюретки при непрерывном перемешивании 0,1 н. раствор соли Мора до исчезновения оранжевой окраски и появления светлой зелено-голубой. После чего приливают еще 4-5 см3 раствора соли Мора и тотчас же титруют 0,1 н. раствором КМnО4  до получения слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

5.7.4 Обработка результатов

Содержание хроматов в пересчете на СrO3 вычисляют по формуле:

| ССrО3 = | (а · К – в) · Кк · 3,33 · 1000 | [мг/дм3], (11) |
| --- | --- | --- |
|  | ### V |  |

где  а – объем раствора соли Мора, использованный при проведении анализа, см3;

к – поправочный коэффициент раствора соли Мора;

V – объем охлаждающей воды, взятой для анализа, см3;

1000 – коэффициент приведения к 1 дм3;

в – объем КМnО4, израсходованный на титрование избытка соли Мора;

3,33 – количество СrO3, эквивалентное 1,0 см3 0,1 н. раствора КМnО4.

КК – поправочный коэффициент  раствора КМnО4 по п. 5.5.2.2.

Пример оформления результатов анализа:

На титрование 25 см3 исследуемой воды затрачено 4 см3 0,1н. Раствора перманганата калия. Если К=1, то содержание хроматов, считая на СrO3, выразится величиной:

| ССrO3 = | (4,5 · 0,94 – 4) · 1 · 3,33 · 1000 | = 30,63 мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 25 |  |

  - Определение содержания силиката натрия

5.8.1  Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- Весы лабораторные, общего назначения или образцовые, с погрешностью взвешивания 0,0002 г – по ГОСТ 24104.

- Сушильный шкаф электрический общелабораторного назначения.

- Эксикатор – по ГОСТ 25336.

- Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» - по ТУ 6-09-1678 или бумага фильтровальная – по ГОСТ 12026.

- Воронки стеклянные – по ГОСТ 25336.

- Колбы мерные, вместимостью 1000 см3 – по ГОСТ 1770.

- Бюретки – по ГОСТ 29251.

- Пипетки – по ГОСТ 29227.

- Индикатор метиловый красный.

- Индикатор метиловый оранжевый.

- Кислота соляная «ч.д.а.», – по ГОСТ 3118.

- Натрий фтористый – по ГОСТ 4463.

- Спирт этиловый ректификованный с объемной долей 96 % по ГОСТ 18300

- Вода дистиллированная – по ГОСТ 6709.

5.8.2  Приготовление растворов реактивов

Для выполнения анализа готовят следующие растворы:

1) раствор индикатора метилового красного: 0,100 г метилового красного растворяют при нагревании в 100 см3 спирта этилового. После растворения индикатора раствор охлаждают.

2) раствор соляной кислоты 0,1 н.: по п. 5.2.2.1.

3) раствор соляной кислоты 1,0 н.: готовят из фиксанала, разбавляя содержимое ампулы в 100 см3 дистиллированной воды.

5.8.3  Проведение анализа

5.8.3.1  Определение массовой доли двуокиси кремния в жидком стекле

10,000 г жидкого стекла, отвешенных в бюксе, переносят в мерную колбу на 500 см3, доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. 20 см3 полученного раствора титруют в присутствии индикатора метилового красного раствором соляной кислоты 0,1 н. до появления бледно-розового окрашивания. Затем в анализируемый раствор добавляют 2-3 г кристаллического фтористого натрия, 3-4 капли индикатора метилового красного и титруют раствором соляной кислоты 1,0 н. до появления бледно-розового окрашивания.

Расчет массовой доли двуокиси кремния производят по формуле:

| СSiO2 = | а · 15 · 100 · 500 · K | [%], (12) |
| --- | --- | --- |
|  | ### 2 · 1000 · 10 |  |

где  а – количество 1,0 н. раствора соляной кислоты, пошедшее ан титрование, см3;

К – поправочный коэффициент 1,0 н. раствора соляной кислоты (для раствора, приготовленного из фиксанала, К = 1).

5.8.3.2  Определение массовой доли окиси натрия в жидком стекле

1,000 г жидкого стекла взвешивают на часовом стекле. Навеску смывают горячей дистиллированной водой в стакан вместимостью 250 см3, тщательно перемешивают взбалтыванием, накрывают часовым стеклом и кипятят в течение 10 минут. Затем полученный раствор охлаждают и титруют по метилоранжу 0,1 н. раствором соляной кислоты до перехода окраски из желтой в бледно-розовую.

Расчет содержания окиси натрия производят по формуле:

СNa2O = а · К · 0,0031 · 100   [%],                                          (13)

где  а – количество 0,1 н. раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты.

0,0031 – количество окиси натрия, соответствующее 1 см3 0,1 н. раствора соляной кислоты.

5.8.3.3  Определение содержания силиката натрия в охлаждающей воде

Из отфильтрованной пробы охлаждающей воды отбирают пипеткой 50 см3 в коническую колбу и титруют в присутствии индикатора метилового красного 0,1 н. раствором соляной кислоты до появления бледно-розового окрашивания. Затем в анализируемый раствор добавляют 0,500 г кристаллического фтористого натрия и снова титруют 1,0 н. раствором соляной кислоты до появления бледно-розового окрашивания.

Расчет содержания SiO2 производят по формуле:

| СSiO2 = | а · 15 · 1000 · K | = | а · 15 · K | [г/дм3], (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 · 1000 |  | 50 |  |

где  а – количество 1,0 н. раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование в присутствии фтористого натрия, см3;

15 – коэффициент пересчета соляной кислоты (см3) в двуокись кремния (мг);

50 – количество охлаждающей воды, взятой для анализа, см3;

К – поправочный коэффициент 1,0 н. раствора соляной кислоты.

Для пересчета в силикат натрия полученное содержание двуокиси кремния (СSiO2), г/дм3, делят на силикатный модуль (отношение числа грамм-молекул SiO2 к числу грамм-молекул Na2O, среднее значение силикатного модуля – 2,73), получая при этом содержание окиси натрия (СNaO2). Суммируя полученные значения, получают содержание силиката натрия в пробе.

Пример.

На титрование израсходовано 1,2 см3 1,0 н. раствора соляной кислоты.

Тогда:

| СSiO2 = | 1,2 · 15 · 1 | = 0,36 (г/дм3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  |  |  |
| СNa2O= | 0,36 | = 0,13 (г/дм3) |  |  |
|  | 2,73 |  |  |  |
| СNa2 SiO3= | 0,36 + 0,13 |  | = 0,49 (г/дм3) |  |

Приложение А

Расчет количества химикатов для приготовления охлаждающей воды

А.1 Расчет количества бихромата калия (К2Cr2О7) по принятой (средней) норме.

Расчет количества бихромата калия для приготовления определенного объема воды, а также расчет добавки бихромата к ранее приготовленной воде, содержащей заниженное против нормы количество (CrО3).

МК2Cr2О7 = (С – С1) . 1,47 . V                                            (А.1)

где:         К2Cr2О7 – масса бихромата калия в г;

С – принятая (средняя) концентрация CrО3  в мг/дм3;

С1 - концентрация CrО3  в приготовленной воде по анализу, мг/дм3;

V – объем приготовляемой (или приготовленной) воды, м3.

1,47 – коэффициент пересчета CrО3  на К2Cr2О7.

Пример 1.

Объем приготовленной воды V = 1,8 м3. Принятая (средняя по норме) концентрация CrО3  - 900,0 мг/дм3.

Концентрация CrО3 в свежей воде (С1) – 0,0 мг/дм3.

МК2Cr2О7 = (900 – 0,0) . 1,47 . 1,8 = 2381,4 г.

Примечание к примеру 1. Если вместо бихромата калия будет применяться хромат калия  К2CrО4, то в формулу (А.1) вместо коэффициента 1,47 подставляют коэффициент 1,94, при применении хромата натрия Na2CrО4 – коэффициент – 1,62, при применении бихромата натрия Na2Cr2О7 . 2Н2О – коэффициент – 1,49.

Пример 2. (Добавка бихромата до нормы).

Объем приготовленной воды – 1,5 м3.

Принятая (средняя по норме) концентрация CrО3  (С) - 900,0 мг/дм3.

Концентрация CrО3 в приготовленной воде по анализу (С1) –  600,0 мг/дм3.

МК2Cr2О7 = (900 – 600) . 1,47 . 1,5 = 661,5 (г)

А.2 Расчет количества едкого натра.

Едкий натр употребляется для получения необходимой щелочности воды, применяемой для охлаждения двигателей с чугунными или силуминовыми блоками.

При применении бихромата калия едкий натр расходуется также и на перевод бихромата в хромат по реакции:

| K2Cr2O7 + | 2 NaOH = | K2CrO4 + Na2CrO4 + H2O |
| --- | --- | --- |
| 294 | 80 |  |

Поэтому при применении бихромата калия расчет необходимого количества едкого натра для получения требуемой щелочности производится по формулам (А.2) и (А.3) или по объединенной формуле (А.4).

Расчет каустической соды по навеске бихромата производится по нижеследующей формуле:

| VNaOH = | q · 80 | = | q · 0,272 | (A.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C · 294 |  | C |  |

где VNaOH  – объем едкого натра, дм3;

q – навеска бихромата калия, г;

С – концентрация едкого натра, г/дм3;

0,272 – коэффициент отношения весовых количеств едкого натра и бихромата калия (по реакции).

Примечание: При применении хромата калия (К2CrО4) едкий натр не требуется.

Пример 1.

Навеска бихромата калия – 2700 г.

Концентрация едкого натра – 630 г/дм3.

| VNaOH = | 2700 · 0,272 | = | 1,166 (дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 630 |  |  |

После взаимодействия бихромата калия с едким натром, взятым согласно расчету по формуле (А.2), щелочность воды будет равна нулю, т. е. вода будет окрашиваться от 1-2 капель 0,1 н. раствора NaOH по индикатору фенолфталеину. Для доведения щелочности вновь приготавливаемой воды до нормы (1,5-2,5 моль/м3), а также для доведения до нормы щелочности ранее приготовленной воды, имеющей щелочность ниже 1,5 моль/м3, необходимо добавить едкий натр, расчет количества которого производят по формуле (А.3):

| VNaOH = | VВ · (a – b) · 40 | (A.3) |
| --- | --- | --- |
|  | C |  |

где    VNaOH – объем едкого натра, дм3;

VВ – объем  воды, м3;

а – принятая в депо щелочность охлаждающей воды (в пределах нормы), моль/м3;

в -  щелочность приготовляемой воды по анализу, моль/м3;

С – концентрация едкого натра, г/дм3;

40 – молярная масса (грамм-эквивалент) едкого натра.

Пример 2.

Расчет добавки едкого натра к воде, имеющей щелочность по фенолфталеину, равную нулю.

Объем воды в баке VВ = 1,8 м3.

Принятая в депо щелочность охлаждающей воды а = 2,0 моль/м3.

Концентрация едкого натра С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1,8 · (2,0 – 0) · 40 | = 0,229 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

Примечание к примеру 2. Вода с нулевой щелочностью должна окраситься в розовый цвет от 1-2 капель 0,1 н. раствора NaOH с индикатором фенолфталеином.

Пример 3.

Расчет добавки каустической соды для доведения щелочности до нормы. Объем воды в баке VВ = 1,8 м3.

Принятая в депо щелочность охлаждающей воды a = 2,0 моль/м3.

Щелочность ранее приготовленной воды b = 0,8 моль/м3.

Концентрация едкого натра С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1,8 · (2,0 – 0.8) · 40 | = 0,137 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

При применении хромата калия (К2CrО4) или натрия (Na2CrО4) едкий натр не добавляется.

Объединенная формула для подсчета общего количества жидкой каустической соды (в дм3), необходимой для получения средней щелочности воды при ее приготовлении из конденсата:

| VNaOH = | q · 0,272 + VВ · a · 40 | (A.4) |
| --- | --- | --- |
|  | C |  |

где VNaOH – объем едкого натра, дм3;

VВ – объем  приготавливаемой воды, м3;

q – навеска бихромата калия, г;

0,272 – коэффициент отношения весовых эквивалентов едкого натра и бихромата калия;

а – принятая в депо щелочность охлаждающей воды, моль/м3;

С – концентрация едкого натра, г/дм3;

40 – молярная масса (грамм-эквивалент) едкого натра.

Пример 4.

Объем приготавливаемой  воды  VВ = 0,9 м3.

Навеска бихромата калия q, рассчитанная согласно формуле (А.1) – 1190,7г.

Принятая в депо щелочность охлаждающей воды а = 2,0 моль/м3.

Концентрация едкого натра С = 630 г/дм3.

| VNaOH = | 1190,7 · 0,272 + 0,9 · 2,0 · 40 | = 0,630 (дм3) |
| --- | --- | --- |
|  | 630 |  |

Если щелочность приготовленной воды окажется выше 2,5 моль/м3, то ее можно снизить до нормы, добавив в воду некоторое количество бихромата калия.

Расчет добавки бихромата калия для снижения щелочности охлаждающей воды до нормы производится по следующей формуле (А.5):

| МК2Cr2О7 = | VВ · (b – a) · 40 · 294 | = VВ · (b – a) · 40 · 3,675 | (A.5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  |  |

где    МК2Cr2О7 – навеска бихромата калия, г;

VВ – объем  приготовленной воды, дм3;

b – щелочность приготовленной воды по анализу, моль/м3;

а – требуемая щелочность по норме, моль/м3;

40 – молярная масса (грамм-эквивалент) едкого натра.

Пример 5.

Объем приготовленной воды  VВ = 1,8 м3.

Щелочность по анализу b = 3,0 моль/м3.

Требуемая щелочность приготовленной воды (по норме) а = 2,0 моль/м3.

МК2Cr2О7 = 1,8 · (3,0 – 2,0) · 40 · 3,675 = 264,6 г.

Примечание. Если концентрация Cr2O3 в воде близка к верхнему пределу нормы (1000 мг/дм3), то в этом случае завышенную щелочность воды снижают до нормы не бихроматом, а разбавлением конденсатом.

Добавка хроматов щелочности не снижает.

А.3 Расчет количества нитрита натрия, необходимого при приготовлении определенного объема охлаждающей воды или доведения содержания нитрита натрия до нормы по следующей формуле:

МNaNO2= (С – С1) · V                                                (А.6)

где МNaNO2 – навеска нитрита натрия, г;

С – принятая  в депо (по норме) концентрация NaNO2, мг/дм3;

С1 - концентрация NaNO2  в ранее приготовленной воде по анализу, мг/дм3;

V – объем приготавливаемой воды, м3.

Пример 1.

Объем воды в баке тепловоза     V = 0,9 м3;

Концентрация NaNO2 по анализу С1 = 1400 мг/дм3;

Требуемая по норме (средняя) концентрация NaNO2 С = 1750 мг/дм3.

МNaNO2 = (1750 – 1400) · 0,9 = 315,0 г.

Примечание. При приготовлении нового объема охлаждающей воды С1 = 0.

А.4 Расчет количества тринатрийфосфата по средней норме фосфорного ангидрида (Р2О5) при приготовлении воды и при доведении содержания Р2О5  до нормы производится по формуле (А.7):

МNa3РО4·12Н2О  = (С – С1) · V · 5,35                                        (А.7)

где МNa3РО4·12Н2О – навеска тринатрийфосфата, г;

С – принятая в депо (по норме) концентрация фосфорного ангидрида,  мг/дм3;

С1 – содержание фосфорного ангидрида  в ранее приготовленной воде по анализу, мг/дм3;

V – объем приготавливаемой воды, м3,

5,35 – коэффициент пересчета Р2О5  на Na3РО4·12Н2О.

Пример 1.

Объем ранее приготовленной  воды  V = 0,4 м3.

Средняя норма содержания Р2О5        С = 20,0 мг/дм3;

Содержание Р2О5  по данным анализа С1 = 7,0 мг/дм3.

МNa3РО4 = (20 – 7) · 0,4 · 5,35 = 27,8 (г)

А.5 Расчет количества силиката натрия.

На 1 м3 охлаждающей воды (конденсата) следует вводить 1,25 кг стекла натриевого жидкого по ГОСТ 13078 с содержанием 40% силиката натрия и               1-1,5 кг нитрита натрия по ГОСТ 19906.

Ввод компонентов в бак для приготовления охлаждающей воды или в охлаждающую систему может производится в любом порядке. После ввода обоих компонентов следует произвести перемешивание охлаждающей воды.

Пример расчета.

Лабораторный анализ показал:

- содержание силиката натрия Na2SiO3  - 200 мг/дм3;

- щелочность                                         а = 1 моль/м3.

Необходимо довести содержание силиката натрия до 500 мг/дм3, то есть добавить 300 мг/дм3. Жидкое натриевое стекло содержит 40% силиката натрия, следовательно, необходимо добавить по расчету:

На 100 в. ч. жидкого стекла – 40 в. ч. силиката натрия;

На   Х   в. ч. жидкого стекла –  300 мг/дм3.

| Х= | 300 · 100 | = 750 (мг/дм3 жидкого стекла) |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

Примечания.

1 При снижении содержания нитрита натрия ниже браковочной нормы следует произвести добавку его согласно норме (1000-1500 мг/дм3).

2 При снижении щелочности или силиката натрия ниже браковочной нормы в системах охлаждения из черных металлов следует произвести добавку его по верхнему пределу нормы (600 мг/дм3), в системах охлаждения, имеющих детали из алюминиевых сплавов, добавку силиката натрия следует производить согласно таблице А.1.

Таблица А.1.

| Щелочность, моль/м3 | Добавка силиката натрия, мг/дм3 |
| --- | --- |
| выше 3,0 | Силикат натрия не вводить до снижения щелочности ниже 2,5 моль/м3 |
| 1,0 – 3,0 | Силикат натрия дополнять до 300 мг/дм3 |
| ниже 1,0 | Довести содержание силиката натрия до 500 мг/дм3 |